## 환경부 고시 제2006-143호

「제품의 포장재질․포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙」 제3 조 제2항의 규정에 따라 포장재의 중금속 함량 권장기준 및 시험방 법 등을 다음과 같이 고시합니다.

## 2006년	10월 9일

환 경 부 장 관

제1조(목적) 이 고시는「제품의 포장재질․포장방법에 관한 기준

등에 관한 규칙」제3조의 규정에 의한 포장재의 중금속 함량 권 장기준 및 시험방법 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(중금속의 종류 및 농도) 포장재를 제조․수입 또는 판매하는 자에게 적용되는 중금속의 종류는 납, 카드뮴, 수은, 6가 크로뮴 이며 권장기준의 농도는 중금속 각 종류의 농도 합이 100 ㎎/㎏ 이하로 한다.

제3조(중금속 함량 시험방법) 포장재의 중금속 함량 시험방법은 별지와 같다

제4조(시험기관) 중금속 함량 시험에 대한 시험기관은 다음 각호

와 같다

- 국립환경과학원

- 산업자원부 기술표준원

- 한국환경자원공사

- 한국생활환경시험연구원

- 그 밖에 환경부장관이 산업자원부장관과 협의하여 지정․ 공고하는 기관

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

## 〔별 지〕

포장재의 중금속 함량 시험방법

2006. 10.

환	경	부

제1장 총	칙

### 목  적

이 시험방법은 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제2조 규정에 의거 포장 재의 오염물질 농도 등을 분석함에 있어서 그 분석의 정확과 통일을 기하기 위 하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

### 적용범위

  - 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제2조 제9호에 의거 “포장재”는 제 품의 수송ᆞ보관ᆞ취급ᆞ사용 등의 과정에서 제품의 가치ᆞ상태를 보호하거 나 품질을 보전하기 위한 목적으로 제품의 포장에 사용된 재료ᆞ용기 등에 한한다. 포장재기준에 적합여부는 '포장재공정시험방법(가칭)'의 규정에 의하여 시험 판정한다.

  - 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률에 의한 오염실태 조사 중 포장재에 대한 것은 따로 규정이 없는 한 공정시험방법의 규정에 의하여 시험한다.

  - 측정항목은 납, 카드뮴, 수은, 크로뮴(6+)에 한정한다.

  - 공정시험방법에 규정되어 있지 아니한 항목의 시험방법은 한국공업규격 또 는 국제적으로 통용되는 시험방법에 따른다.

### 용어의 정의

- 이 공정시험방법에서의 필요한 어원, 기호, 화학명 등은 (	)속에 기재한다.

- 이 공정시험방법의 내용은 총칙, 일반시험방법, 항목별 시험방법으로 구분한 다.

### 계량(計量)의 단위와 기호

주요단위 와 기호는 다음과 같으며, 여기에 표시되지 않은 단위는 KS A 0105 국제단위계(SI) 와 그 사용방법에 대한 규정에 따른다.

종 류

길이

단	위

미

센 밀

티

리

미

미

터

터 터

무게

미

그

리	그

터

램 램 램

기	호

m

㎝

㎜

㎛

㎚

㎏ g

㎎

㎍ ng

㎡

㎠

㎟

종 류

부피

킬

리 밀

단	위

로	리

리

리

터

터 터

마 이 크 로 미 터

기	호

kL L

mL

마 이 크 로 리 터	μL

나

킬 그 밀

노

로

부피

세 제 곱 미 터

세 제 곱 센 티 미 터 세 제 곱 밀 리 미 터

㎥

㎤

㎣

마 이 크 로 그 램

나	노	그

제	곱	미

램

터

압력

기

압

넓이

제 곱 센 티 미 터

제 곱 밀 리 미 터

atm

수 은 주 밀 리 미 터		㎜Hg 수 주 밀 리 미 터	㎜H2O

### 농도표시

  - 백분율(Parts Per Hundred)은 용액 100 mL 중의 성분무게(g), 또는 가스

100 mL 중의 성분무게(g)를 표시할 때는 W/V%, 용액 100 mL 중의 성 분부피(mL), 또는 가스 100 mL 중의 성분부피(mL)을 표시할 때는 V/V%,  용액  100  g  중  성분부피(mL)를  표시할  때는  V/W%,  용액

100 g 중 성분무게(g)를 표시할 때는 W/W%의 기호를 쓴다. 다만, 용액의 농도를 “%”로만 표시할 때는 W/V%를 말한다.

  - 천분율(Parts Per Thousand)을 표시할 때는 g/L, g/㎏ 또는 ‰의 기호를 쓴다.

  - 백만분율(Parts Per Million)을 표시할 때는 ㎎/L, ㎎/㎏의 기호를 쓴다.

  - 십억분율(Parts Per Billion)을 표시할 때는 ㎍/L, ㎍/㎏의 기호를 쓴다.

  - 가스체의 농도는 표준상태(0℃, 1기압, 상대습도 0%)로 환산 표시한다.

### 온 도

  - 온도의	표시는	셀시우스(Celsius)법에	따라	아라비아숫자의	오른쪽에

℃를 붙인다.

  - 표준온도는 0℃, 상온은 15～25℃, 실온은 1～35℃로 하며, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0～15℃의 곳을 뜻한다. 온수는 60～70℃, 열수는 약 100℃, 냉수는 15℃ 이하로 한다. “수욕상(水浴上) 또는 물중탕에 서 가열한다”라 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100℃에서 가열함을 뜻하고 약 100℃의 증기욕을 쓸 수 있다.

  - 제반시험 조작은 따로 규정이 없는 한 상온에서 실시하고 조작 직후 그 결과를 관찰하는 것으로 한다. 단, 온도의 영향이 있는 것의 판정은 표준 온도를 기준으로 한다.

### 방울수

방울수라 함은 20℃에서 정제수(精製水) 20방울을 적하할 때, 그 부피가 약

1 mL 되는 것을 뜻한다.

### 항 량

“항량으로 될 때까지 건조한다” 또는 “항량으로 될 때까지 강열한다” 함은 같 은 조건에서 1시간 더 건조하거나 또는 강열할 때 전후 무게의 차가 g당 0.3 ㎎ 이하 일 때를 말한다.

### 액의 농도

11.1 액의 농도를 (1→10), (1→100) 또는 (1→1000) 등으로 표시하는 것은 고체 성분에 있어서는 1 g, 액체성분에 있어서는 1 mL를 용매에 녹여 전 체량을 10 mL, 100 mL 또는 1000 mL로 하는 비율을 표시한 것이다.

11.2 액체시약의 농도에 있어서 예를 들어 염산(1+2)이라고 되어 있을 때에는 염산 1 mL와 물 2 mL를 혼합하여 조제한 것을 말한다.

### 진 공

감압 또는 진공이라 함은 따로 규정이 없는 한 15 ㎜Hg 이하를 말한다.

### 물

시험에 사용하는 물은 따로 규정이 없는 한 정제수 또는 탈염수를 말한다.

### 액 성

액체의 산성, 알칼리성 또는 중성을 검사할 때는 따로 규정이 없는 한 유리전극 에 의한 pH미터로 측정하고 액성을 구체적으로 표시할 때는 pH값을 쓴다.

- “약”이라 함은 기재된 양에 대하여 ±10% 미만의 오차범위 안에 있는 것 을 뜻한다.

- “이상”과“초과”,“이하”,“미만”이라고 기재하였을 때는 “이상”과“이 하”는 기산점 또는 기준점인 숫자를 포함하며,“초과”와“미만”은 기산점 또는 기준점인 숫자를 포함하지 않는 것을 뜻한다.

- “정확히 단다”라 함은 규정된 양의 검체를 취하여 분석용 저울로 0.1 ㎎까지 다는 것을 말한다.

- “정확히 취하여”라 하는 것은 규정한 양의 검체 또는 시약용액을 홀피펫으 로 눈금까지 취하는 것을 말한다.

- “냄새가 없다”라고 기재한 것은 냄새가 없거나, 또는 거의 없는 것을 표시 하는 것이다.

- 여과용 기구 와 기기를 기재하지 아니하고 “여과 한다”라고 하는 것은 KS M 7602 거름종이 5종A, Whatman 41 또는 이와 동등한 필터를 사용하여

여과함을 말한다.

### 시약 , 용액, 완충용액, 표준용액, 규정용액

  - 시약

시험에 사용하는 시약은 따로 규정이 없는 한 1급 이상 또는 이와 동등한 규격의 시약을 사용하여 조제방법에 따라 조제하여야 한다.

  - 용액

    - 용액의 앞에 몇 %라고 한 것(예 : 20% 수산화나트륨 용액)은 수용액 을 말하며, 따로 조제방법을 기재하지 아니하는 한 일반적으로 용액 100 mL 에 녹아 있는 용질의 g수를 나타낸다.

    - 용액 다음의 ( )안에 몇 N, 몇 M, 또는 W/V%라고 한 것〔예 : 아 황산나트륨용액(0.1N), 아질산나트륨용액(0.1M), 구연산이암모늄용액 (20W/V%)〕은 용액의 조제방법에 따라 조제하여야 한다.

  - 완충용액, 표준용액, 규정용액 조제방법에 따라 조제하여야 한다.

### 용 기

“용기”라 함은 시약 또는 시료용액을 넣어 두는 것을 말하며 시약 또는 시료 용액과 직접 접촉하는 것을 뜻한다. 용기를 막는데 사용되는 것들도 용기의 일부 로 본다.

  - “밀폐용기(密閉容器)”라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 이물질이 들어 가거나 또는 내용물이 손실되지 아니하도록 보호하는 용기를 말한다.

  - “기밀용기(機密容器)”라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 밖으로부터의 공기 또는 다른 가스가 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말 한다.

  - “밀봉용기(密封容器)”라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미 생물이 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.

  - “차광용기(遮光容器)”라 함은 광선이 투과하지 않는 용기 또는 투과하지

않게 포장을 한 용기이며 취급 또는 저장하는 동안에 내용물이 광화학적 변 화를 일으키지 아니하도록 방지할 수 있는 용기를 말한다.

### 기구와 기기

  - 공정시험방법에서 사용하는 모든 유리기구는 KS L 2302 이화학용 유리 기구의 형상 과 치수에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 규격에 적합한 것으로, 국가 또는 국가에서 지정하는 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여 야 한다.

  - 공정시험방법에서 사용하는 모든 기구 와 기기는 측정결과에 대한 오차가 허용되는 범위 이내인 것을 사용하여야 한다.

### 분석용 저울과 분동(分銅)

분석용 저울은 0.1 ㎎까지 달 수 있는 것이어야 하며 분석용 저울 과 분동은 국가검정을 필한 것을 사용하여야 한다.

- 연속측정 또는 현장측정의 목적으로 사용하는 측정기기는 공정시험방법에 의 한 측정치와의 정확한 보정을 행한 후 사용할 수 있다.

- 이 공정시험방법에 기재되어 있지 아니한 방법이라도 측정결과가 같거나 그 이상의 정확도가 있다고 판단될 경우로서 국내외의 공인기관에서 인정하고 있 는 방법은 그 방법을 사용할 수 있다.

- 하나 이상의 시험방법으로 시험한 결과가 서로 달라 제반 기준의 적부 판정 에 영향을 줄 경우에는 제4장 항목별시험방법 각 항목의 주시험방법에 의한 분석 성적에 의하여 판정한다.

단, 주시험방법은 따로 규정이 없는 한 제4장 항목별 시험방법 각 항목의 1 법으로 한다.

- 유효측정농도는 지정된 시험방법에 따라 시험하였을 경우 그 시험방법에 대 한 최소 정량한계를 의미하며, 그 미만은 불검출된 것으로 간주한다.

- “정량범위”라 함은 이 시험방법에 따라 시험할 경우 표준편차율 10% 이하 에서 측정할 수 있는 정량하한과 정량상한의 범위를 말하며, 이는 측정기기의 성능이나 조작조건에 따라 다소 변할 수 있다.

- “표준편차율”이라 함은 표준편차를 평균치로 나눈 값의 백분율로서 반복조 작시의 편차를 상대적으로 표시한 것을 말한다.

# 제2장 일반시험방법

제1항 시료의 채취방법

### 시료채취의 일반적 요령

  - 시료의 채취는 일반적으로 판매되는 단위제품별로 구분하여 채취하여야 한 다.

  - 시료를 채취할 때 제품에 이물질이 묻거나 물에 젖지 않도록 한다.

### 채취도구

채취도구는 시료의 채취과정 또는 보관 중에 침식되거나 녹이 나는 재질의 것 을 사용해서는 안 된다.

### 시료용기

  - 채취용기는 시료를 변질시키거나 흡착하지 않는 것이어야 하며 기밀하고 누 수나 흡습성이 없어야 한다.

  - 시료용기는 폴리에틸렌백 또는 폴리에틸렌병을 사용한다. 시료 중에 다른 물 질의 혼입이나 성분의 손실을 방지하기 위하여 밀봉할 수 있는 마개를 사용 한다.

  - 시료용기의 표시

시료용기에 다음 사항을 기재한다.

    - 제품의 명칭

    - 제조사

    - 포장재의 주성분

    - 채취장소

    - 채취일시

    - 시료번호

    - 채취책임자 이름

    - 시료의 수

    - 기타 참고자료(보관상태 등)

### 시료의 채취방법

  - 유통되는 제품은 가능한 개봉하지 않고 그대로 포장재를 채취하는 것을 원 칙으로 한다.

  - 제품의 크기가 크고 무거워 운반이 쉽지 않은 경우 제품을 제거하고 포장재 를 채취한다.

  - 포장재가 균질하고 전체 무게를 측정 가능한 경우에는 대표성 있는 일부를 채취할 수 있다.

  - 제품을 포함하지 않은 포장재의 시료채취는 4.1에서 4.3에 따른다.

### 시료의 양

시료의 양은 제품별로 1 건 이상 채취한다. 다만, 시료량이 충분하지 않다고 판 단될 때는 1회에 10 g(제품을 뺀 포장재 기준) 이상이 되도록 채취한다.

### 시료의 수

시료의 수는 1 개를 기본으로 한다.

### 시료의 보관

채취 시료는 수분, 유기물 등 함유성분의 변화가 일어나지 않도록 0～4℃ 이하 의 냉암소에 보관하여야 하며 가급적 빠른 시간 내에 분석하여야 한다.

제2항 시료의 조제방법

### 시료의 전처리

  - 채취한 포장재를 재질별로 분리하여 시료를 만든다. 그러나 접착이나 혼합 등으로 분리가 어려운 경우 그대로 조제한다. 이때, 접착용 테이프나 금속 핀 등은 제거하지만 재질에 파손 등 분석에 영향을 준다고 판단할 때는 분 리하지 않는다.

  - 포장재와 접촉하고 있는 물질(제품 : 액상, 고상 등)을 빼내고 필요시 증류 수로 씻어 제거하고 실험실내 상온에서 24시간 이상 건조한다

  - 채취한 포장재가 크거나 일부를 채취하여도 대표성이 있다고 판단될 때에는 동일한 재질에서 일부 채취하여 시료를 조제할 수 있다. 일부 시료를 채취 한 경우 최소한 10 g 이상을 취하고 전체 무게를 반드시 기록하여 최종 농 도 계산시 반영한다.

### 시료의 균질화

  - 시료 균질화를 위해서는 시료의 양이 최소 10 g 이상이어야 한다.

  - 포장재를 1 cm(가로)×1 cm(세로) 이하로 절단하고 체를 이용하여 300μ m 이하로 분쇄한다. 필요시, 동결 분쇄한다. 이때 시료에 영향을 줄 수 있는 재질의 초자나 기구는 사용하지 않는다. 특히, 중금속 분석시에는 스테인레 스(stainless)나 브래스(brass) 재질의 기구는 사용하지 않는다.

  - 분쇄하여 체질한 시료는 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 재질의 용기에 담는 다.

# 제3장 항목별 시험방법

제1항	수분

평량병 또는 증발접시(주 1)를 미리 105～110℃에서 1시간동안 건조시킨 다음 실리카겔건조용기 안에서 방냉하고 항량으로 무게를 정밀히 달고(W1) 여기에 시 료 적당량을 취하여 평량병 또는 증발접시와 시료의 무게(W2)를 정확히 단다. 105～110℃의 건조기안에서 4시간동안 건조시킨 다음 실리카겔건조용기 안에 넣 어 방냉하고 항량으로 하여 무게(W3)를 정확히 단다.

계산

수분(W, %) = (W2 - W3)/(W2 - W1)×100

주 1) 평량병 또는 증발접시는 시료를 넓게 펼 수 있는 정도로 하부 넓이가 큰 것을 사용하여야 하며 가급적 무게가 적은 것을 사용한다.

제2항	납

- 적용범위

이 방법은 종이, 섬유, 목재, 합성수지, 고무 , 금속, 유리류 재질 등의 포장재중 납(Pb) 물질을 불꽃원자흡수분광광도계(FAAS)와 유도결합플라스마방출분광광도 계(ICP-AES)로 분석하는 방법에 대해 규정한다.

### 시료의 전처리

  - 질산-과산화수소수-염산 분해

종이류, 섬유류, 목재류 등에 사용하는 시험방법이다. 조제한 시료를 0.5 g

~ 2 g 범위에서 정확히 달아 비커에 담고 질산(1+1) 5 mL를 넣어 섞어 준 다. 이때 반응이 일어나면 반응이 멈출 때까지 기다린다.

이후에 시계접시를 얹어 열판에서 서서히 가열하고 용액이 끓지 않도록 주 의하면서 분해한다. 가열 후 열판에서 비커를 옮겨 식힌 후 진한질산 5 mL 를 넣어 시계접시로 덮고 가열 분해시킨다.

시료에 따라 분해를 더해야할 경우 진한질산 5 mL를 더 넣어준다. 갈색연 기가 안 나거나 시료액이 5 mL 정도가 되면 열판에서 옮겨 식힌 후 35% 과 산화수소수 용액을 3 mL 넣고 가열한다. 이때 반응이 있으면 없어질 때까지

1 mL씩 계속 넣지만 최대 10 mL 이상은 넣지 않는다. 시료액 부피가 5 mL 정도 되면 가열을 멈추고 식힌 후 진한염산 10 mL를 비커에 넣어 갈색 연기가 없어질 때까지 가열한다.

충분한 분해가 끝나면 비커를 상온으로 식힌 후 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하여 100 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

  - 황산-질산-염산-아이오딘화수소산(HI) 분해

합성수지류, 고무류 등에 사용하는 시험방법이다.	조제한 시료 중의 납 함 유량에 따라 0.5 g ~ 2.0 g 범위에서 정확히 달아 비커에 넣고, 진한황산

10 mL를 가한 다음 시계접시로 덮고 가열판에서 서서히 가열하여 시료를 완 전히 탄화시킨다.

비커를 식힌 후 질산 20 mL를 조심스럽게 소량씩 넣은 다음 다시 가열판의 온도를 서서히 올려 황산 백연이 발생될 때까지 가열하여 시료를 분해시킨다. 용액의 색이 붉은 황색을 나타나면, 질산 10 mL와 과염소산 5 mL를 넣고 유기물을 완전히 분해시킨다. 시료가 완전히 분해되지 않았을 경우에는 시료 가 완전히 분해될 때까지 질산 2~3 mL씩 반복해서 넣어준다.

이 용액을 상온으로 식힌 후 시계접시와 비커 내벽을 물로 씻어준 다음, 다 시 조심스럽게 서서히 가열하여 증발 건고시킨다.

비커를 식힌 후 비커 내벽을 물로 씻어 내리고 염산 20 mL를 가한 다음, 용액이 밖으로 튀지 않도록 시계접시를 덮고 조심스럽게 다시 가열하여 증발 건고시킨다.

비커를 식힌 후 비커 내벽을 물로 씻어 내리고 염산 10 mL를 가한 다음 서 서히 가열하여 염을 용해시킨 후, 아이오딘화 수소산 2~3 mL를 넣고 서서히 가열하여 용액이 황산납을 분해시키고 용액이 약 5 mL 정도가 되도록 농축 시킨 다음, 질산 1~2 mL를 가하여 과잉의 아이오딘화 수소산을 휘발시킨다. 이 용액을 상온으로 식힌 후 질산 10 mL를 넣고 다시 가열하여 용해시킨 후 충분한 분해가 끝나면 비커를 상온으로 식힌 후 필터로 걸러 여과액과 씻 은 액을 합하여 100 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

  - 질산-불산-염산 분해

유리류 등에 사용하는 시험방법이다. 조제한 시료를 0.5 g ~ 2 g 범위에서 정확히 취해 테플론 비커에 담고 질산(1+1) 5 mL를 넣어 섞어 준다. 이때 반 응이 일어나면 반응이 멈출 때까지 기다린다.

이후에 테플론 시계접시를 얹어 열판에서 약 30분간 가열하고 온도는 끓지 않 게 한다. 30분 가열후 열판에서 비커를 옮겨 식힌 후 진한질산 5 mL를 넣어 시계접시로 덮고 약 2시간 이상을 가열한다.

시료에 따라 분해를 더해야할 경우 진한질산 5 mL를 더 넣어준다. 갈색연기 가 안 나거나 시료액이 5 mL 정도가 되면 열판에서 옮겨 식힌 후 진한 불산 5 mL를 비커에 넣고 5 mL 정도가 될 때까지 가열한다. 이후에 진한 염산 5 mL를 비커에 넣어 갈색연기가 없어질 때까지 가열한다.

충분한 분해가 끝나면 비커를 상온으로 식힌 후 필터로 걸러 여과액과 씻은 액 을 합하여 100 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다. 이 때 부 피 플라스크는 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 재질의 플라스크를 사용한다.

  - 질산-과염소산 분해

종이류, 섬유류, 목재류 등에 사용하는 시험방법이다. 조제한 시료를 0.5 g ~

2 g 범위에서 정확히 달아 비커에 담고 질산 5 mL를 넣어 섞어 준다. 이때 반 응이 일어나면 반응이 멈출 때까지 기다린다. 이후에 시계접시를 얹어 열판에서 서서히 가열하고 용액이 끓지 않도록 주의하면서 분해한다. 가열 후 열판에서 비커를 옮겨 식힌 후 진한질산 5 mL를 넣어 시계접시로 덮고 가열 분해시킨 다.

질산 5 mL와 과염소산 10 mL를 넣고 가열을 계속하여 과염소산이 분해되어 백 연이 발생하기 시작하면 가열을 중지한다. 이때 유기물의 분해가 완전히 끝나지 않 아 액이 맑지 않을 때에는 다시 질산 5 mL를 넣고 가열을 반복한다.

분해가 끝나면 방냉하고 물 50 mL를 넣어 서서히 끓이면서 질소산화물과 유리염 소를 완전히 제거한다. 충분한 분해가 끝나면 비커를 상온으로 식힌 후 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하여 100 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈 금을 맞춘다.

  - 질산 분해(마이크로파 분해)

종이류, 섬유류, 목재류 등에 사용하는 시험방법이다. 시료 0.2 g ~ 1 g 을 정확히 달아 적당한 PTFE 용기에 넣고, 진한 질산 10 mL을 가한 후 용기 를 막고, 적용할 수 있는 마이크로파 오븐으로 옮긴다.

마이크로파 오븐 제조사에 따른 설명서를 참조하여 적절한 프로그램을 선택 하고 분해장치를 가동한다. 분해 후 용기를 상온으로 냉각하고, 경우에 따라 후드 안에서 분해 용기를 조심스럽게 연다. 분해가 완전하지 않을 경우 질산 을 더 첨가하거나 분해시간을 추가한다.

충분한 분해가 끝나면 분해액을 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하여 50 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

  - 황산 분해(회화법)

합성수지류, 고무류 등에 사용하는 시험방법이다. 조제한 시료 0.5 g~2.0 g 범위에서 정확히 달아 백금제 또는 석영제의 도가니에 취한다. 황산 2 mL를 가하여 서서히 가열하고 대부분의 황산을 증발시킨 후 직화상에서 건고한다. 이것을 계속 화력을 강하게 하면서 약 450°에서 가열 회화하여 거의 백색이 될 때까지 이 조작을 반복하고 이를 식힌다.

잔류물에 질산(1+1) 20 mL를 가하여 가열하고 용해시킨 후 충분한 분해가 끝나면 비커를 상온으로 식힌 후 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하여 100 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

### 기기분석

  - 원자흡수분광광도법

    - 측정원리

납을 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다. 정량범위는 사용하는 장치 와 측정조건에 따라 다르나 283.3 ㎚에서 1～20 ㎎/L이고, 표준편차 율은 2～10%이다. 이 방법에 따라 시험할 경우 유효측정농도는 0.04 ㎎/L 이상으로 한다.

    - 기구 와 기 기

(가) 원자흡수분석장치

(나) 램프 : 납 속빈음극램프

(다) 가스 : 가연성가스 : 아세틸렌

조연성가스 : 공기

    - 시험방법

원자흡수분광광도법에 따른 283.3 ㎚에서 전처리한 시료용액의 흡광도를 측 정하고 같은 조건에서 작성한 검정곡선으로부터 납의 양을 구하고 농도(㎎/L) 를 계산한다. 바탕시험을 행하여 보정한다.

ᄋ 검정곡선의 작성

납 표준용액(100 ㎎/L) 1～20 mL로 단계적으로 취하여 100 mL 부피 플 라스크에 넣고 시료와 같은 양의 산을 넣어 물로 눈금을 채운 다음 이하 시 료의 시험방법에 따라 시험하여 납의 농도와 흡광도와의 관계선을 작성한다.

### 유도결합플라스마방출분광광도법

    - 측정원리

납을 유도결합플라스마방출분광광도법에 따라 정량하는 방법이다. 정량범 위는 사용하는 장치 와 측정조건에 따라 다르지만 220.353 ㎚에서 시험할 경우 유효측정농도는 0.04 mg/L 이상으로 한다.

    - 기구와 기기

(가) 유도결합플라스마방출광도 분석장치

(나) 알곤 가스 : 액화 또는 압축 알곤으로서 99.99V/V% 이상

    - 시험방법

유도결합플라스마방출분광광도법에 따라 220.353 ㎚에서 시료용액의 발 출강도를 측정하고 같은 조건에서 작성한 검정곡선으로부터 납의 양을 구 하여 농도(㎎/L)를 산출한다. 바탕시험을 행하여 보정한다.

ᄋ 검정곡선의 작성

납 표준용액(100 ㎎/L) 0, 2, 10, 20 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피 플라스크에 넣고 시료와 같은 양의 산을 넣어 물로 눈금을 채운 다 음 이하 시료의 시험방법에 따라 시험하여 납의 농도와 방출강도와의 관 계선을 작성한다.

### 농도계산

Cf = [(Ci×Vf×D)/wi r]× [1 0/(1 0 - W)]

Cf : 시료농도(mg/kg)

Ci : 기기측정농도(mg/L)

Vf : 최종부피(mL) wi : 취한 시료량(g) D : 희석배수

W : 함수율(%)(필요시 값이 5% 초과할 경우 보정해 준다)

※ 5% 이하인 경우 100/(100-W) = 1 로 한다.

제3항	카 드 뮴

- 적용범위

이 방법은 종이, 섬유, 목재, 합성수지, 고무, 금속, 유리류 재질 등의 포장재중 납(Pb) 물질을 불꽃원자흡수분광광도계(FAAS)와 유도결합플라스마방출분광광도 계(ICP-AES)로 분석하는 방법에 대해 규정한다.

### 시료의 전처리

  - 질산-과산화수소수-염산 분해

종이류, 섬유류, 목재류, 금속류 등에 사용하는 시험방법이다. 조제한 시료를

0.5 g ~ 2 g 범위에서 정확히 달아 비커에 담고 질산(1+1) 5 mL를 넣어 섞어 준다. 이때 반응이 일어나면 반응이 멈출 때까지 기다린다.

이후에 시계접시를 얹어 열판에서 서서히 가열하고 용액이 끓지 않도록 주 의하면서 분해한다. 가열 후 열판에서 비커를 옮겨 식힌 후 진한질산 5 mL 를 넣어 시계접시로 덮고 가열 분해시킨다.

시료에 따라 분해를 더해야할 경우 진한질산 5 mL를 더 넣어준다. 갈색연 기가 안 나거나 시료액이 5 mL 정도가 되면 열판에서 옮겨 식힌 후 35% 과 산화수소수 용액을 3 mL 넣고 가열한다. 이때 반응이 있으면 없어질 때까지

1 mL씩 계속 넣지만 최대 10 mL 이상은 넣지 않는다. 시료액 부피가 5 mL 정도 되면 가열을 멈추고 식힌 후 진한염산 10 mL를 비커에 넣어 갈색 연기가 없어질 때까지 가열한다.

충분한 분해가 끝나면 비커를 상온으로 식힌 후 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하여 100 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

  - 질산-불산-염산 분해

유리류 등에 사용하는 시험방법이다. 조제한 시료를 0.5 g ~ 2 g 범위에서 정확히 취해 테플론 비커에 담고 질산(1+1) 5 mL를 넣어 섞어 준다. 이때 반 응이 일어나면 반응이 멈출 때까지 기다린다.

이후에 테플론 시계접시를 얹어 열판에서 약 30분간 가열하고 온도는 끓지 않

게 한다. 30분 가열후 열판에서 비커를 옮겨 식힌 후 진한질산 5 mL를 넣어 시계접시로 덮고 약 2시간 이상을 가열한다.

시료에 따라 분해를 더해야할 경우 진한질산 5 mL를 더 넣어준다. 갈색연기 가 안 나거나 시료액이 5 mL 정도가 되면 열판에서 옮겨 식힌 후 진한 불산 5 mL를 비커에 넣고 5 mL 정도가 될 때까지 가열한다. 이후에 진한 염산 5 mL를 비커에 넣어 갈색연기가 없어질 때까지 가열한다.

충분한 분해가 끝나면 비커를 상온으로 식힌 후 필터로 걸러 여과액과 씻은 액 을 합하여 100 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다. 이 때 부 피 플라스크는 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌 재질의 플라스크를 사용한다.

  - 질산 분해(마이크로파 분해)

종이류, 섬유류, 목재류 등에 사용하는 시험방법이다. 시료 0.2 g ~ 1 g 을 정확히 달아 적당한 PTFE 용기에 넣고, 진한 질산 10 mL을 가한 후 용기 를 막고, 적용할 수 있는 마이크로파 오븐으로 옮긴다.

마이크로파 오븐 제조사에 따른 설명서를 참조하여 적절한 프로그램을 선택 하고 분해장치를 가동한다. 분해 후 용기를 상온으로 냉각하고, 경우에 따라 후드 안에서 분해 용기를 조심스럽게 연다. 분해가 완전하지 않을 경우 질산 을 더 첨가하거나 분해시간을 추가한다.

충분한 분해가 끝나면 분해액을 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하여 50 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

  - 황산 분해(회화법)

합성수지류, 고무류 등에 사용하는 시험방법이다. 조제한 시료 0.5 g~2.0 g 범위에서 정확히 달아 백금제 또는 석영제의 도가니에 취한다. 황산 2 mL를 가하여 서서히 가열하고 대부분의 황산을 증발시킨 후 직화상에서 건고한다. 이것을 계속 화력을 강하게 하면서 약 450°에서 가열 회화하여 거의 백색이 될 때까지 이 조작을 반복하고 이를 식힌다.

잔류물에 질산(1+1) 20 mL를 가하여 가열하고 용해시킨 후 충분한 분해 가 끝나면 비커를 상온으로 식힌 후 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하여 100 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

### 기기분석

  - 원자흡수분광광도법

    - 측정원리

카드뮴을 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다. 정량범위는 사 용하는 장치 와 측정조건에 따라 다르지만 228.8 ㎚에서 0.05～2 ㎎/L이고 표준편차율은 2～10%이다. 이 방법에 따라 시험할 경우 유효측정농도는

0.002 ㎎/L 이상으로 3한다.

    - 기구와 기기

(가) 원자흡수분석장치

(나) 램프 : 카드뮴 중공음극램프

(다) 가스 : 가연성 가스 : 아세틸렌, 조연성가스 : 공기

    - 시험방법

원자흡수분광광도법에 따라 228.8 ㎚에서 전처리한 시료용액의 흡광도를 측정하고 같은 조건에서 작성한 검정곡선으로부터 카드뮴의 양을 구하고 농도(㎎/L)를 산출한다. 바탕시험을 행하여 보정한다.

ᄋ 검정곡선의 작성

카드뮴 표준용액 (10 ㎎/L) 0.5～20 mL를 단계적을 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 시료와 같은 양의 산을 넣어 물로 눈금을 채운 다 음 이하 시료의 시험방법에 따라 시험하여 카드뮴의 농도와 흡광도와의 관계선을 작성한다.

비고 1) 시료 중에 알칼리금속의 할로겐 화합물을 다량 함유하는 경우에는 분 자 흡수나 광 산란에 의하여 오차를 발생하므로 추출법으로 카드뮴을 분리하여 시험한다.

### 유도결합플라스마방출분광광도법

    - 측정원리

카드뮴을 유도결합플라스마방출분광법에 따라 정량하는 방법이다. 정량범위 는 사용하는 장치 와 측정조건에 따라 다르지만 226.50 ㎚에서 시험할 경우 유효측정농도는 0.004 mg/L 이상으로 한다.

    - 기구와 기기

(가) 유도결합플라스마 방출광도 분석장치

(나) 알곤 가스 : 액화 또는 압축 알곤으로 99.99V/V% 이상

    - 시험방법

유도결합플라스마방출광도법에 따라 226.50 ㎚에서 시료용액의 발광강도 를 측정하고 같은 조건에서 작성한 검정곡선으로부터 카드뮴의 양을 구하여 농도(㎎/L)를 산출한다. 바탕시험을 행하여 보정한다.

ᄋ 검정곡선의 작성

카드뮴 표준용액(50 ㎎/L) 0, 2, 10, 20 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피 플라스크에 넣고 시료와 같은 양의 산을 넣어 물로 눈금을 채운 다음 이하 시료의 시험방법에 따라 시험하여 카드뮴의 농도와 방출강도와의 관 계선을 작성한다.

### 농도계산

제2항의 납과 동일하게 계산한다.

제4항	수 은

- 적용범위

이 방법은 종이, 섬유, 목재, 합성수지, 고무, 금속, 유리류 재질 등의 포장재중 수은(Hg) 물질을 환원기화법(CVAAS)로 분석하는 방법에 대해 규정한다.

- 시료의 전처리

  - 질산을 이용한 마이크로파 분해

종이류, 섬유류, 목재류, 금속류 등에 사용하는 시험방법이다. 시료를 0.2 g

~ 1 g 을 정확히 달아 분해용기(PFA or TFM)에 넣고 진한 질산 10 mL을 넣는 다. 이때 격렬한 반응이 일어나면 반응이 완결될 때까지 뚜껑을 연 채로 방치한다. 밀 폐형 분해용기의 뚜껑을 닫고 용기 내의 압력이 7.5±0.7 atm(= 110 psi), 마이크 로파 힘이 600 W가 되게 하여 175℃, 5.5 min, 175～180℃, 4.5 min 동안 분해한 다. 분해가 끝난 후 충분히 용기를 상온에서 냉각시키고 용기 내에 남아 있는 질산 가 스를 제거한다. 분해액은 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하여 50 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

  - 질산-플루오르화수소산을 이용한 마이크로파 분해

유리류 등에 사용하는 시험방법이다. 시료를 0.2 g ~ 1 g 을 정확히 달아 분 해용기(PFA or TFM)에 넣고 진한 질산 9 mL 와 진한 불산 3 mL을 넣는다. 밀폐 형 분해용기의 뚜껑을 닫고 용기내의 압력이 7.5±0.7 atm(= 110 psi), 마이크로파 힘이 600 W가 되게 하여 180±5℃, 15 min 동안 분해한다. 분해가 끝난 후 충분히 용기를 상온에서 냉각시키고 용기 내에 남아 있는 가스를 제거한다.

분해액을 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하여 50 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

주 1) 유기물의 완전산화를 위해서는 과염소산(30%) 0.1 ~ 2 mL를 넣는다.

  - 질산-플루오르붕산(HBF4)-과산화수소수를 이용한 마이크로파 분해 합성수지, 고무 등에 사용하는 시험방법이다. 시료 0.2 g ~ 1 g 을 정확히 달아 PTFE-TFM 용기에 넣는다. 5 mL의 농질산, 1.5 mL의 50 % HBF4

용액, 1.5 mL의 30 % H2O2용액, 1 mL의 물을 가한다. 반응기를 밀폐하고 시료를 마이크로파 오븐에서 앞서 규정한 분해 프로그램을 사용하여 분해한 다. 용기를 상온으로 냉각 후 분해액을 필터로 걸러 여과액과 씻은 액을 합하 여 50 mL 부피 플라스크에 증류수로 정확히 눈금을 맞춘다.

### 기기분석

  - 원자흡수광도법(환원기화법)

    - 측정원리

시료에 염화제일주석을 넣어 금속수은으로 환원시킨 다음 이 용액에 통 기하여 발생하는 수은증기를 원자흡수광도법에 따라 정량하는 방법이다. 정량범위는 사용하는 장치와 측정조건에 따라 다르나 253.7 ㎚에서 0.000 5～0.01㎎/L이고 표준편차율은 4～20%이다. 이 방법에 따라 시험할 경우 유효측정농도는 0.0005 ㎎/L 이상이다.

    - 기구 와 기기

(가) 원자흡수분석장치 : 석영제 흡수셀이 부착된 것 (나) 램프 : 수은 중공음극램프

(다) 수은 환원기화 장치 [그림 1]

    - 시험방법

전처리한 시료(주 1) 전량을 그림1의 환원용기에 옮기고 환원기화 장치와 원자흡수분석장치를 연결한 다음 환원용기에 염화 제일주석 용액(수은 시 험용) 10 mL를 넣고 송기펌프를 작동시켜 발생한 수은증기를 흡수셀로 보 낸다(주 2). 253.7 ㎚에서 흡광도가 상승하여 일정할 때의 값을 측정하고 같은 조건에서 작성한 검정곡선으로부터 수은의 양을 구하여 농도(㎎/L)를 산출한다.

바탕시험을 행하여 보정한다. ᄋ 검정곡선의 작성

수은	표준용액(0.1	㎎/L)	0～25	mL를	단계적으로	취하여	환원용기에

넣고 황산(1+1) 20 mL와 물을 넣어 약 250 mL로 한 다음 이하 시료의 시험방 법에 따라 시험하고 수은의 농도와 흡광도와의 관계선을 작성 한다.

비고 1) 시료 중 염소화물이온이 다량 함유된 경우에는 산화조작시 유리염소 를 발생하여 253.7 ㎚에서 흡광도를 나타낸다. 이 때에는 염산히드 록실 아민용액을 과잉으로 넣어 유리염소를 환원시키고 용기 중에 잔 류하는 염소는 질소가스를 통기시켜 축출한다.

2) 벤젠, 아세톤 등 휘발성 유기물질도 253.7 ㎚에서 흡광도를 나타낸다. 이때에는 과망간산칼륨 분해 후 헥산으로 이들 물질을 추출분리 한 다음 시험한다.

### 농도계산

제2항의 납과 동일하게 계산한다.

제5항 크로뮴(6+)

- 적용범위

이 방법은 종이, 섬유, 목재, 합성수지, 고무, 금속, 유리류 재질 등의 포장재중 크로뮴(6+)(Cr6+) 물질을 UV-VIS로 분석하는 방법에 대해 규정한다.

### 시료의 전처리

  - 수산화나트륨 분해

조제한 시료를 0.5 g ～ 2.5 g 범위에서 정확히 달아 250 mL 비커에 담는다. 알칼 리 분해액 50 mL 를 시료가 담긴 비커에 넣은후 MgCl2 400 mg과 1.0 M 인산염 완 충용액 0.5 mL를 함께 넣어 5분간 잘 섞는다. 시료가 담긴 용기를 90～95℃ 온도의 가열기 위에 놓고 60분간 저어준다. 가열후에는 상온으로 자연스럽게 식힌다. 감압 여 과장치를 준비하여 알칼리 분해한 시료를 0.45 ㎛ 필터에 여과하고 여과액을 250 mL 용기에 담는다. 여과액은 5.0 M 질산으로 한방울씩 떨어뜨려 pH 7.5±0.5가 되 게 한다. 만일 침전물이 생기면 0.45 ㎛ 필터로 다시 여과한다. pH를 조절한 후 100 mL 부피플라스크에 담고 증류수로 눈금을 맞춘다. 따로 알칼리분해 용액 50 mL 를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

### 기기분석

  - 흡광광도법 (디페닐카르바지드법)

    - 측정원리

크로뮴(6+)에 디페닐카르바지드를 작용시켜 생성하는 적자색의 착화합 물의 흡광도를 540 ㎚에서 측정하여 크로뮴(6+)을 정량하는 방법이다. 정량범위는 0.002～0.05 ㎎이고 표준편차는 3～10%이다.

    - 기구 와 기기

광전광도계 또는 광전분광광도계

    - 시험방법

전처리한 시료 95 mL를 정확히 100 mL 부피플라스크에 취하여 디페닐 카르바지드 용액 2.0 mL를 넣고 섞는다. 그 다음 10% 황산용액을 넣어 pH 2±0.5로 맞추어 증류수로 눈금을 맞춘다. 색깔이 변할때까지 5에서 10분 정도 기다린다. 이 용액의 일부를 층장 10 ㎜ 흡수셀에 옮겨 시료용 액으로 한다. 파장 540 ㎚에서 시료용액의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 크로뮴(6+)의 양을 구하고 농도를 산출한다. 바탕시험액을 대조용액으로 하여 540 ㎚에서 시료용액의 흡광도를 측정

하고 같은 조건에서 작성한 검정곡선으로부터 크로뮴(6+)의 양을 구하고 농도 (㎎/L)를 산출한다.

ᄋ 검정곡선의 작성

크로뮴(6+) 표준용액 (2 ㎎/L) 1～25 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 시료의 시험방법에 따라 시험하여 크로뮴(6+)의 양 과 흡광도와의 관계선을 작성한다.

### 농도계산

제2항의 납과 동일하게 계산한다.