# 생분해성 패키징 평가 가이드 라인

# 생분해성 패키징의 정의

  - 생분해성 패키징이란 미생물에 의해 분해가 가능한 재질로 만든 패키징을 의미하며 미생물을 포함하여 여러 가지 수단에 의하여 분해가 가능한 패키 징을 분해성 패키징이라고 하고 생분해성 패키징을 분해성 패키징의 일부 로 생각할 수 있으므로 여기서는 분해성 패키징, 특히 분해성 플라스틱의 정의를 이용하여 생분해성 패키징을 정의하려고 한다.

- ASTM(American Society for Testing And Materials)의 정의

  - 분해성 플라스틱은 “일정기간 동안 특정 환경 조건에서 화학구조가 상당히 변화되어 표준 시험방법으로 특정이 가능한 성질이 손실을 가져오도록 고 안된 플라스틱”이며, 생분해성 플라스틱은 “박테리아, 곰팡이, 조류와 같은 천연 미생물의 작용으로 분해가 일어난 분해성 플라스틱“으로 되어 있다. ASTM에서 제시하는 표준 시험방법은 이산화탄소, 메탄가스의 발생량을 측 정하여 생분해 정도를 측정하게 되어 있으므로 결국은 위의 전 과정을 반 영하는 것으로 볼 수 있다.

- ISO (International Standard Organization)의 정의

  - 분해성 플라스틱은 “미생물의 작용으로 유기물의 붕괴가 일어나고, 최종적 으로 이산화탄소, 물과 무기염/생체물질을 생성하는 플라스틱”을 말한다. 분해성 플라스틱을 생분해성 플라스틱과 분해성 플라스틱으로 분류하였다.

# 생분해성 패키징의 종류

  - BEDPS(Bio/Environmentally Degradable Polymer Society)는 분해성 플라 스틱을 아래의 4가지 범주로 분류한다.

- 광분해성 플라스틱(Photo-Degradable Plastic)

태양광에 의한 광산화, 케톤 광분해 등 화학반응에 의한 분해성 플라스틱

- 산화분해 플라스틱(Oxidatively-Degradable Plastic)

온도 등의 영향에 의한 산화반응에 의해 분해되는 플라스틱으로 생붕괴, 생 광분해, 복합분해는 개념과 동일

- 가수분해 플라스틱(Hydrolytically-Degradable Plastic) 가수분해반응에 의해 분해되는 플라스틱

- 생분해 플라스틱(Bio-Degradable Plastic) 미생물, 효소 등에 의해 분해되는 플라스틱

  - 분해성 플라스틱이란 생분해성, 복합분해성(화학분해 또는 생붕괴), 광분해 성, 붕괴성을 총칭하는 개념으로 성형품, 포장재, 위생용품, 농업용품 등으 로 사용한 플라스틱을 폐기 시에 소각처리 하지 않고 단순히 매립함으로 위의 범주에서 1가지 이상의 분해기능에 의해서 수개월 내지 수년 이내에 물, 이산화탄소, 메탄가스, 바이오매스 등으로 완전 분해되는 플라스틱을 말 한다. 이중 붕괴성의 경우는 분해되는 기간이 300～500년 소요되는 기존 난 분해성 플라스틱보다는 분해가 빠르지만 자연계에서 분해되는 기간이 50～ 100년 정도 소요되기 때문에 분해성 플라스틱의 범주에 포함시키지 않는 경우가 많다. 생분해성 플라스틱은 사용 중에는 일반 플라스틱과 유사한 기 능(강도, 내수성, 성형가공성, 내열성 등)을 갖는다. 자연계에서 미생물의 활 동에 의하여 고분자 화합물이 절단되고 저분자화합물에 의해 변화하는 과 정을 통하여 최종적으로는 물과 이산화탄소 등 환경에 악영향을 끼치지 않 는 무기물로 분해되는 플라스틱을 말한다.

# 생분해성 패키징 평가 원리

  - 시험물질을 퇴비와 혼합하여 퇴비화 용기에 넣고 6개월 이하의 시험 기간 동안 함수율, 온도, 산소가 조절되는 조건에서 퇴비화 한다.

  - 퇴비만 들어있는 용기를 바탕시험으로 하고 퇴비와 시험물질이 혼합되어 들어있는 용기를 시험물질로 한다.

  - 시험기간 동안 미생물의 대사 작용에 의하여 시험물질 및 퇴비에서 발생되 는 이산화탄소의 양을 측정하고 시험물질과 퇴비가 혼합되어 들어있는 용 기에서 발생되는 이산화탄소의 양에서 퇴비만 들어있는 용기에서 발생하는 이산화탄소의 양을 감하여 시험물질의 발생 이산화탄소를 측정한다.

  - 이때 생분해도의 산출은 시험물질의 구조식에서 계산된 이론적 이산화탄소 발생량과 실제 시험 물질로부터 발생하는 이산화탄소의 양의 비율로 결정 한다.

  - 이산화탄소를 측정하는 방법으로는 발생 이산화탄소를 수산화칼륨과 바륨 클로라이드 혼합 수용액에 포집 후 적정하는 방법과 발생하는 이산화탄소 를 직접 측정하는 방법이 있다.

# 생분해성 패키징 평가 요구 조건

  - 생분해성 포장 재 및 포장재 내에 비분해성 유기성분이 5%를 넘으면 시험 을 수행할 수 없다.

  - 시험에 필요한 이론탄소량의 추정을 위하여 필요한 3% 이상의 모든 물질 의 함량을 제출하여야 한다.

※ 이는 중국 등 저가, 저급한 소재의 시장 진출 차단 및 고의적으로 비분 해성 제품을 생분해성 제품으로 판단하게 하여 실제로는 생분해성 제 품이 아닌데도 불구하고 생분해성 제품으로 유통되어 환경에 악영향을 끼치는 것을 방지하기 위한 것이다.

# 생분해도 자가 채점 지표

- 적용범위

  - 단일 재질 또는 2종 이상의 생분해성 수지를 원료로 하여 성형 제조한 제 품 및 이를 제조하기 위한 성형 원료

- 공통기준

- 공장이 위치한 지역의 환경관련법규 및 협정 준수여부

  - 해당 배출시설 설치 신고필증 필요

- 제품의 환경성 관련 표시·광고 공정화에 관한 법률 준수

  - 제품사용설명서 또는 카탈로그, 소비자 정보 이행 계획서

- 환경 관련 기준 지표

- 생분해 수지 및 천연 고분자 사용 비율

① 70% 이상 사용하였는가?

② 생분해 수지는 화학적 방법 또는 미생물을 이용하여 합성하는 “합성수지” 및 전분, 셀룰로오스, 목분 등 천연고분자를 포함한다.

③ 수지내 무기첨가제, 안정제, 계면활성제, 안료 등의 유기첨가제는 생분해성 수지로 간주한다.

- 다음 표의 유해원소 기준에 적합하여야 한다.

① 수지의 첨가제로 납화합물, 카드뮴 화합물을 사용하지 않아야 한다.

② 공인기관 시험성적 기준 (KS M 0016, KS M 0032)

<유해 원소 기준>

항목

비소

(As)

납	카드뮴	수은

(Pb)	(Cd)	(Hg)

크롬

(Cr)

구리

(Cu)

니켈

(Ni)

아연

(Zn)

mg/kg

(기준치)

25

50

0.5

0.5

150

200

25

500

③ 기타 식약청 기구 및 용기 포장규격 기준 : 전분제

항	목

규격 기준

재질규격

(mg/kg)

납 (Pb)

100 이하

카드뮴 (Cd)

100 이하

비소 (As)

0.1 이하

중금속

1.0 이하 (납으로써)

용출규격

(mg/L)

포름알데히드

4.0 이하

형광증백제	불검출

과망간산칼륨 소비량

10 이하 (다만, 비내수성 용기는 제외한다)

식품의약품안전청고시 제2009-24호(2009.1.23), 제2008-192호(2008.10.06), 제 2008-16호(2008.3.25), 제2005-73호(2005.12.9) 일부개정

④ 식품 또는 식품 원료와 접촉되는 용기․기구․포장 제품이나 인체에 직접 접촉하여 사용되는 제품은 수지의 원료로서 다음의 화합물을 사용하지 않 아야 한다.

가) EU 지침 67/548/EEC의 부속서Ⅰ에 따라 다음의 R번호를 의무적으로 표 시하는 물질

R 26 : very toxic when inhaled

R 27 : very toxic upon contact with the skin R 40 : possible irreversible damage

R 42 : possible sensitization by inhalation R 45 : may cause cancer

R 46 : may cause genetic damage

R 49 : may cause cancer when inhaled

R 60 : may impair the reproductiveness

R 61 : may be harmful to the reproductiveness R 62 : may possibly impair the reproductiveness R 63 : may possibly be harmful to the embryo

R 64 : may be harmful to the infant via mothers milk

나) IARC(International Agency for Research on Cancer)의 발암성 분류 기호 로써 ‘Group 1’, ‘Group 2A’ 및 ‘Group 2B’에 해당하는 물질. 다만, 카본 블랙은 제외한다.

다) EU 지침 67/548/EEC의 부속서Ⅱ에 따라 지정된 위험 심벌을 제품 전체 에 표시할 필요성이 생기는 물질

라) EU 지침 67/548/EEC의 부속서Ⅲ에 따라 R 43을 제품 전체에 표시할 필 요성이 생기는 물질

- 품질 관련 기준 지표

- 해당 제품의 한국산업규격이 있을 경우, 해당 규격의 품질 기준에 적합하여 야 한다.

- 해당 제품의 한국산업규격이 없을 경우 기능상 동일한 제품 및 유사 제품 에 대한 한국산업규격 또는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 령 에 따라 우선 구매 대상이 되는 단체 규격 및 인증 규격의 해당 품질 기준에 적합하여야 한다.

- 생분해 시험 규격 기준

- 공인기관 시험성적서 ISO 14855	또는 KS M 3100-1

- 제품을 구성하는 수지에 대하여 해당 규격에 따라 180일 이내의 기간 동안 배양하여 측정한 최종 생분해도 값은 표준물질에 대한 최종 생분해도 값의

90 % 이상이어야 한다. 다만, 다음과 같은 경우에는 생분해도 기준에 적합 한 것으로 간주한다.

① 초기 45일 동안 배양하여 측정한 생분해도 값이 표준물질에 대한 생분해도 값의 60 % 이상이며, 이 시점에서도 생분해기가 지속되어 뚜렷한 생분해가 진행됨을 확인할 수 있는 경우

② 180일 동안 배양하여 측정한 생분해도 값이 표준물질에 대한 최종 생분해 도 값의 60 % 이상이며, 이 시점에서도 생분해기가 지속되어 뚜렷한 생분 해가 진행됨을 확인할 수 있는 경우(봉투 등 필름 형태의 제품, 1회용 식품 기구․용기․포장은 제외)

비고) 생분해도 시험물질은 성형 제품[원료인 경우에는 펠릿(pellet) 또는 예상되 는 최종 제품의 대표적인 형태로 만든 것]으로부터 취하여야 하며, 이를 동 결 분쇄한 다음 KS A 5101(시험용 체)에 따른 호칭치수 250 ㎛(60 mesh)인 시험용 체를 통과한 분말 형태를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

# 생분해도 자가 채점용 체크리스트

업 체 명 사 업 장 주   소

업체담당자 연 락 처 제품명 구분

(전화)

자기 채점

대 표 자

(핸드폰)

지표 기준

작성일자

(팩스)

문서자료

적용범위

공통기준

환경관련 기준

단일 재질 또는 2종 이상의 생분해성 수지를 원

료로 하여 성형 제조한 제품(이하 “성형 제품”이 라 한다) 및 이를 제조하기 위한 성형 원료를 대 상으로 한다.

공장 위치 지역의 환경관련법규 및 협정 준수여 부

제품의 환경성 관련 표시·광고 공정화에 관한 법 률 준수 여부

(가) 사용 후 폐기 단계에서 제품의 생분해성과 관련하여 다음 기준에 적합하여야 한다.

- 제품의 구성 재료 가운데 수지를 70무게% 이상 사용하여야 하며, 수지 이외의 구성 재 료는 특별한 공구를 사용하지 않고도 수지로 부터 쉽게 분리할 수 있어야 한다.

- 제품의 구성 재료 가운데 수지는 생분해성 수지만을 사용하여야 한다. 이때 수지 내에 함유된 무기첨가제와, 안정제․계면활성제․ 안료 등의 유기첨가제는 생분해성 수지로 간 주한다.

(나) 제조 과정에서 화학물질 사용과 관련하여 다음 기준에 적합하여야 한다.

1) 수지의 첨가제로서 납 화합물이나 카드뮴 화 합물을 사용하지 않아야 하며, 수지에 함유 된 유해원소는 다음 기준에 적합하여야 한 다.

- 제품사용설명서 또는 카탈로그

- 해당 배출시설	설치 신고필증

- 제품설명서 또는 카탈 로그

- 소비자정보이행계획서

- 원료사용내역서

- 제품 구조도

- 제품 실물 확인

- 원료사용내역서

- MSDS

- 원료사용내역서 (또는)

- 공인기관시험성적서

항목	비소 (As)

납 (Pb)

카드뮴 (Cd)

수은 (Hg)

크롬 구리 니켈 아연 (Cr) (Cu) (Ni) (Zn)

- KS M 0016

- KS M 0032

기준

[mg/kg] 25	50

0.5

0.5

150

200

25 500

2) 식품 또는 식품 원료와 접촉되는 용기․기 구․포장 제품이나 인체에 직접 접촉하여 사 용되는 제품은 수지의 원료로서 다음의 화합

- 원료사용내역서

- MSDS

품질관련 기준

기타

물을 사용하지 않아야 한다.

가) EU 지침 67/548/EEC의 부속서Ⅰ에 따라 다음의 R번호를 의무적으로 표시하는 물 질

R 26 : very toxic when inhaled

R 27 : very toxic upon contact with the skin R 40 : possible irreversible damage

R 42 : possible sensitization by inhalation R 45 : may cause cancer

R 46 : may cause genetic damage

R 49 : may cause cancer when inhaled R 60 : may impair the reproductiveness

R 61 : may be harmful to the reproductiveness R 62 : may possibly impair the reproductiveness R 63 : may possibly be harmful to the embryo R 64 : may be harmful to the infant via

mothers milk

나) IARC(International Agency for Research on Cancer)의 발암성 분류 기호로써 ‘Group 1’, ‘Group 2A’ 및 ‘Group 2B’에 해당하는 물질. 다만, 카본블랙은 제외한 다.

다) EU 지침 67/548/EEC의 부속서Ⅱ에 따라 지정된 위험 심벌을 제품 전체에 표시할 필요성이 생기는 물질

라) EU 지침 67/548/EEC의 부속서Ⅲ에 따라 R 43을 제품 전체에 표시할 필요성이 생 기는 물질

(가) 해당 제품의 한국산업규격이 있을 경우 해 당 규격의 품질 기준에 적합하여야 한다.

(나) 해당 제품의 한국산업규격이 없을 경우 기 능상 동일한 제품 및 유사 제품에 대한 한 국산업규격 또는 국가를 당사자로 하는 계 약에 관한 법률 시행령 에 따라 우선 구매 대상이 되는 단체 규격 및 인증 규격의 해 당 품질 기준에 적합하여야 한다.

- 사업자등록증

- 공장등록증

  - 위탁생산의 경우

    - 위탁생산계약서

    - 위탁생산업체 사업자 등록증

    - 위탁생산업체 공장등록증

- ISO 9001, ISO 14001 등 기타 인증서

- 생산설비 및 품질유지 관련 시험설비 내역

- 생산 공정도

- 공인기관시험성적서

- 공인기관시험성적서

확	인	자가 채점 담당자 성명 :	(인)

# 생분해도 평가 및 퇴비화 공정 흐름도

[1] 패키징

↓

[4] 각각의 단일 패키징 재질

Yes ↓

↓

[5] 재질에 대한 이전 평가 결과가 있는가?

No ↓

No

[3] 각 재질의 요구조건에 따라🅓 함

→

[6] 시료 및 물질 함량 등 세부 정보 제시 및 TGA, FTIR 시험

Yes

→

[7] 중금속 함유량 측정

불합격

↓

No

→

불합격

Yes ↓

No

→

불합격

Yes ↓

No

→

[11] 생분해 시험

Yes ↓

↓

[12] 180일 동안 생분해도 90% 이상

생분해 시험 종료

: 퇴비화시험 [13]로 이동

Yes

→

[12-1] 초기 45일 동안 생분해도 60% 이상

생분해 시험 종료

: 퇴비화시험 [13]로 이동

↓

Yes

→

↓

[12-2] 180일 동안 생분해도 60% 이상

(봉투 등 필름 형태 제품, 1회용 식품 기구, 용기, 포장은 제외)

생분해 시험 종료

: 퇴비화시험 [13]로 이동

Yes

→

↓

[13] 퇴비화 시험잔류물에 대한 체 통과

No ↓

No ↓

No ↓

Yes

유기적 회수 불가능

→

유기적 회수 불가능

Yes

→

[16] 최종 퇴비의 품질 결정

유기적 회수 불가능

↓

No

→

Yes ↓

[18] [13]에서 얻은 샘플을 이용한 생물학적 매개변수 시험

유기적 회수 불가능

Yes

→

유기적 회수 및 퇴비화 가능

No ↓