- 해외 패키징 재활용 관련 가이드라인 비교

패키징 재활용 기술 선진국이라 할 수 있는 일본, 프랑스, 독일, 영국의 가이드라 인을 【표 3-14】와 같이 비교․분석하여 이후에 제시하는 국내 가이드라인 설 정에 참고하였다.

【표 3-14】해외 패키징재 재질구조 개선 가이드라인 비교

구	분

유	몸체

리	라벨

병	마개/잡자재 금속캔

종

이	몸체 팩

몸체

차단재

PE

PP

용기	라벨

마개/잡자재 몸체

PS	라벨

용기

마개/잡자재

재질

단일	색상 필름

라벨

재질․구조 붕규산유리, 유백유리 알루미늄박

금속, 몸체와 쉽게 분리되지 않는 재질․구조

표백펄프 미표백펄프 알루미늄 차단재

단일재질(PE 또는 PP) 플라스틱

PE 또는 PP 이외의 단일재질, 복합재질 플라스틱 검정색

EVOH, PA PVDC

몸체와 같은 재질

비중 1 이하의 몸체와 이종 재질 수용성 접착제를 사용한 비중 1 이상의 플라스틱

PVC, 금속증착 몸체와 같은 재질

비중 1 이하의 몸체와 이종 재질

PVC, 금속 단일재질(PS) 플라스틱

PS 이외의 단일재질, 복합재질 플라스틱

PE, PP, 몸체와 같은 재질 비중 1 이상의 몸체와 이종 재질

수용성접착제를사용한비중1 이하의몸체와이종재질플라스틱 몸체와 같은 재질

PE, PP

종이, 비중 1 이상의 몸체와 이종 재질

PE, PP 등 단일재질 플라스틱 필름 비중 1 이하의 이종 플라스틱으로 분리가 되지 않는 조합

투명, 무색, 밝은색 짙은색

PE,  PP  등  필름과  같은  재질 수용성 접착제를 사용한 비중 1 이하의 필름과 이종 재질 비중 1 이하의 필름과 이종 재질

일본

×1)

×1)

×1)

-

○

×

×

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

프랑스	독일

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

○	○

×2)	×

-	×

-	×

-	×

○	○

-	×

-	○

×	-

○	○

-	×

×	-

-	○

-	×

-	○

-	×

-	○

-	○

-	-

-	×

-	○

-	×

-	○

-	×

-	○

-	○

-	×

영국

-

-

-

-

-

-

-

○

×2)

△

△

×

○

- 3)

-

×

○

- 4)

×

○

×

○

×

-

○

△

×

-

-

-

-

-

-

-

※ ○ : 사용가능, △ : 사용자제, × : 사용불가, - : 기준 없음

1) 3R을 위한 자주설계 가이드라인

2), 3), 4) PE병의 경우 PP 함량 10% 미만일 경우 사용 가능

해외 패키징 재질․구조 개선 가이드라인의 내용을 각국별로 비교하면 유리병의 경우 일본만 3R을 위한 자주설계 가이드라인이 있고 나머지 3개국은 가이드라인 이 존재하지 않는다.

패키징 중에서 4개국 모두 금속 캔에 대한 가이드라인은 존재하지 않는다.

종이팩의 경우 일본에서만 업계 자율적으로 준수하는 가이드라인이 있는데 우리 나라와 같이 일본도 종이팩을 이용하여 화장지만을 재생하기 때문에 종이팩의 원 료로 표백 펄프만 사용하도록 하고 있다. 일본의 경우 알루미늄 차단재가 함유된 종이팩은 분리 배출 표시 자체가 다르기 때문에 종이팩의 재활용 대상 제품이 아 니다.

플라스틱 필름 및 용기의 경우 일본은 가이드라인이 존재하지 않는다. 프랑스는 PE, PP 용기에 대한 가이드라인만 존재하고 그 이외의 플라스틱 패키징에 대해 서는 가이드라인이 존재하지 않는다. 영국의 경우는 플라스틱 패키징 중에서 단일 필름에 대한 가이드라인이 존재하지 않는다.

플라스틱 패키징 중에서 PE, PP 용기의 경우 프랑스, 독일, 영국의 경우 몸체가 PE 또는 PP 단일재질로 제조된 용기의 경우 재활용이 용이하고 PE 또는 PP 이 외의 단일재질이나 복합재질의 경우 재활용을 방해하기 때문에 사용 금지하고 있 다. 몸체의 색상이 검정색인 경우 독일에서는 사용금지, 영국에서는 사용자제로 설정하고 있다. 몸체의 차단재로 사용하고 있는 EVOH, 나일론, PVDC의 경우 독 일과 영국에서는 사용금지 또는 사용자제로 설정하고 있다. 라벨의 경우 몸체와 같은 재질 또는 재활용 공정에서 수분리가 가능한 라벨의 경우 사용 가능하고 PVC나 금속증착 라벨은 사용금지로 설정하고 있다. 마개와 잡자재의 경우도 라 벨과 같은 가이드라인으로 설정하고 있다.

PS 용기의 경우 독일과 영국에서만 가이드라인이 존재하는데 몸체, 라벨, 마개, 잡자재 모두 몸체와 동일한 재질을 선호하고 있고 특히 독일에서는 수용성 접착 제를 사용하여 재활용 공정에서 몸체와 분리가 가능한 라벨의 경우 사용이 가능 하다. 단일필름의 경우도 독일에서만 가이드라인이 존재하고 몸체와 같은 재질의 투명하고 밝은 색의 단일재질 필름만 사용 가능한 것으로 설정하고 있다.

- 우리나라의 패키징 재활용 가이드라인

우리나라의 생산자 책임 재활용 제도에서는 6개 패키징(PET병, 플라스틱, 발포폴 리스티렌, 종이팩, 유리병, 금속캔)에 대해 매년 재활용 목표율을 설정하고 의무생 산자로 하여금 이 목표율을 준수하도록 하고 있다. 하지만 최근 정부에서는 이러 한 목표율 설정 등과 같은 양적 재활용에서 고부가가치의 재생원료를 얻기 위한 질적 재활용에 방점을 두고 정책을 추진하고 있다.

사용 후 패키징을 재활용하여 고부가가치의 재생원료를 얻기 위해서는 재활용이 용이한 재질과 구조의 패키징으로 설계를 하여야 한다. 우리나라에서는 앞에서 살 펴본 해외 패키징 재활용 가이드라인을 참조하여 2011년 처음으로 6개 패키징 중 에서 PET병에 대한 재활용 가이드라인을 설정하였고 2012년 나머지 5개 패키징 에 대해서도 우리나라 재활용 시설 및 기술에 적합한 가이드라인을 마련하였다.

가) PET병 재활용 가이드라인

PET병의 재활용이 용이한 재질․구조 설계 개선 가이드라인은 【표 3-15】와 같다.

몸체의 재질과 구조는 무색 단일, 유색 단일(그린, 스카이 블루), 잡색 단일, 불투 명, 복합재질 등으로 구분할 수 있는데 이중에서 무색 단일은 페트병의 재활용 공 정에서 아무 문제가 없고, 유색 단일의 경우는 재생 페트의 단가가 떨어져 무색으 로 대체할 필요성이 있으며 복합 재질의 경우도 갈색 이외에는 재활용 공정에 분 리가 어려워 역시 재생 페트의 단가가 큰 폭으로 떨어지는 요인이 발생하므로 갈 색이외에는 사용을 금지하여야 한다. 잡색과 불투명은 재활용 공정에서 치명적인 품질 저하 요인이 발생하기 때문에 원천적으로 사용을 금지하여야 한다.

라벨의 재질과 구조는 릴 라벨, 슈링크 라벨, 스티커 라벨, 수분리성 스티커 라벨, PE 스트레치 라벨, 직접 인쇄, 종이 라벨 등으로 구분할 수 있고 이 중에서 수분 리성 스티커 라벨과 PE 스트레치 라벨은 재활용 공정에서 아무 문제가 없이 사 용이 가능하다. 릴 라벨의 경우에는 비중이 1 미만이기 때문에 라벨 자체로는 아 무 문제가 없으나 몸체에 남아있는 접착제로 인해 재생 페트의 품질이 떨어지기 때문에 라벨끼리만 접착하는 비접착식 라벨을 사용하거나 수분리성 접착제를 사 용하는 방향으로 대체되어야 한다. 슈링크 라벨의 경우에는 사용하는 재질이 OPS 와 PET 처럼 비중이 1 이상이기 때문에 비중 분리가 되지 않아 비중 1 미만의 비접착식 슈링크 라벨로 대체하여야 한다. 스티커 라벨의 경우 접착제로 인해 몸

체와 라벨이 분리가 되지 않기 때문에 수분리성 접착라벨로 대체하여야 하고 직 접인쇄와 종이라벨은 근본적으로 사용을 하지 못하도록 하거나 수분리성 접착라 벨로 대체하여야 한다.

마개의 경우에는 비중 1이상의 플라스틱 재질과 금속 재질은 비중 분리가 안 되 기 때문에 사용을 금지하여야 하고 비중 1 미만의 플라스틱 마개로 전면 교체하 여야 한다.

【표 3-15】PET병 재활용 가이드라인

적 합

재질․구조

조건부

적	합

사용 자제

부적합

비 고

무색단일재질

사용

가능

○

사용

불가

유색단일재질(녹색, 하늘색)

○

녹색, 하늘색은 사용가능하나,

장기적으로 무색 단일재질로 개선

몸체	기타 색상 단일재질	○

불투명재질	○

복합재질	○		갈색만 사용 가능하나, 장기적으로 무색 단일재질로 개선

라벨

비중 1 미만의 수분리성

접착식 플라스틱 라벨

비중 1 미만의 비접착식 플라스틱 라벨

비중 1 이상의 비접착식 플라스틱 라벨1)

비중 1 미만의 비수분리성 접착식 플라스틱 라벨2)

비중 1 이상의 접착식 플라스틱 라벨

PVC, 종이라벨, 금속혼입라벨, 직접인쇄

비중 1 미만의 플라스틱 마개

비중 1 이상의 플라스틱 마개, 금속 마개,

마개와 분리되는 실리콘․고무 금속 등

○

○

○

○

○

대체재가 상용화된 이후에는

사용중지. 다만, 분리배출 시나 재활용공정에서 사전분리가 가능할 경우에는 사용가능

○

○

마개/

잡자재

○

나) 유리병 재활용 가이드라인

유리병의 재활용이 용이한 재질․구조 설계 개선 가이드라인은 【표 3-16】과 같다.

【표 3-16】유리병 재활용 가이드라인

적 합

재질․구조

사용

가능

○

조건부

적	합

사용 자제

부적합

사용

불가

재질

몸체

소다석회

유백유리 붕규산유리 무색, 갈색, 그린

기타잡색

○

○

색상

○

○

재활용 공정에서 분리가 용이한 라벨

알루미늄 증착라벨 무색병 직접인쇄

재활용 공정에서 분리가 어려운 라벨 점착제가 사용된 라벨

알루미늄박이 포함된 라벨 일체형 금속마개 플라스틱 마개 분리형 금속마개

몸체와 쉽게 분리되지 않는 마개

PVC 콤파운드 도포 마개 몸체와 분리되는 라이너 또는 리드씰

코르크 라이너

PVC

몸체와 쉽게 분리되지 않는 라이너 또는 리드씰 물리적으로 몸체와 쉽게 분리되는 잡자재

금속, PVC

몸체와 쉽게 분리되지 않는 잡자재

○

○

라벨

○

○

○

○

○

○

마개

○

○

○

○

라이너

○

○

○

○

잡자재

○

○

몸체의 경우 무색, 갈색, 녹색은 재활용에 적합하고 기타 잡색은 파유리의 품질 저하 요인이 되기 때문에 조건부 적합으로 설정하였다. 화장품에 주로 사용하는 유백유리는 재활용에 심각한 악영향을 주기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조 로 설정하였고 붕규산 유리는 패키징용으로 사용하지는 않지만 소비자가 일반 유

리병과 함께 분리하여 이것이 유리병 재활용 공정에 투입되면 유리병 재활용에 치명적 결함을 야기하기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

마개, 라이너, 라벨의 경우 몸체와 쉽게 분리되는 것은 적합으로 설정하였고 플라 스틱 마개, 코르크 라이너, 직접인쇄 등은 재활용에 안 좋은 영향을 끼치지만 소 비자가 사전에 분리하여 배출하거나 의무생산자가 사용 자제를 통해 그 사용을 줄일 수 있으므로 조건부 적합으로 설정하였다. 몸체와 쉽게 분리되지 않는 마개, 라이너, 라벨 등은 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다. 그 밖에 PVC가 콤 파운드가 도포되어 있는 마개, PVC 라이너, 알루미늄박이 포함된 라벨 등은 재활 용 공정에 악영향을 끼치고 재생 제품의 품질을 저하시키기 때문에 역시 재활용 이 어려운 재질․구조 로 설정하였다.

다) 금속캔 재활용 가이드라인

금속캔의 재활용이 용이한 재질․구조 설계 개선 가이드라인은 【표 3-17】과 같다.

몸체의 경우 캔의 주재료인 알루미늄과 철이 적합 항목이다. 알루미늄 에어로졸 용기는 에어로졸 용기의 특성상 펌프 등 이종 재질의 여러 가지 부자재가 함께 사용되는데 이러한 이종 재질은 알루미늄 재생 제품의 품질을 저하시켜 단가 하 락 요인이 되기 때문에 의무생산자의 사용 자제를 촉구하는 의미에서 조건부 적 합으로 설정하였다. 현재는 거의 사용하지 않지만 재활용에 치명적인 납땜캔은 재 활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

마개와 뚜껑의 경우 몸체와 쉽게 분리되는 마개, 몸체에서 분리되지 않는 EOE 탭은 적합으로 설정하였고 플라스틱 마개와 실리콘 또는 플라스틱 수지가 도포되 어 있는 마개는 소비자가 분리 배출을 할 경우 재활용에 문제가 없으므로 조건부 적합으로 설정하였다. 최근 가공육 알루미늄캔에 많이 쓰이는 플라스틱 뚜껑은 소 비자가 분리 배출을 하지 않는 경우 캔의 압축품에 혼입된 상태로 재활용 업체에 유입되어 재생 제품의 품질과 수율 저하의 원인이 되므로 조건부 적합으로 설정 하였다.

라벨의 경우 캔의 몸체에 직접 인쇄하는 것이 가장 바람직하며 몸체와 쉽게 분리 되는 라벨은 소비자가 분리 배출할 경우 재활용 업체에 유입되지 않기 때문에 조 건부적합으로 설정하였다. 반면에 접착제를 사용하여 몸체와 쉽게 분리되지 않는 라벨은 재활용 공정에 악영향을 주므로 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였

다.

【표 3-17】금속캔 재활용 가이드라인

적 합

조건부

적  합

사용 자제

부적합

재질․구조

사용

가능

○

○

사용

불가

몸체

라벨

알루미늄, 스틸

철제 에어로졸 용기 알루미늄 에어로졸 용기 납땜캔

직접인쇄

몸체와 쉽게 분리되는 라벨 몸체와 분리가 어려운 접착라벨

몸체와 쉽게 분리되는 일체형 금속마개 몸체에서 분리되지 않는 EOE 탭 플라스틱 마개

실리콘 또는 플라스틱 수지가 도포되어 있는 알루미늄 마개

가공육 알루미늄캔 등의 플라스틱 뚜껑 PVC 콤파운드 도포 마개 몸체에서 분리되는 EOE 탭

기타 플라스틱

몸체와 쉽게 분리되지 않는 잡자재

○

○

○

○

○

○

○

○

마개

/

뚜껑

○

○

○

○

잡자재

○

○

라) 종이팩 재활용 가이드라인

종이팩의 재활용이 용이한 재질․구조 설계 개선 가이드라인은 【표 3-18】과 같다.

우리나라의 경우 종이팩은 화장지로만 재활용되기 때문에 표백 펄프를 사용한 종 이팩만 재활용에 적합하다. 최근에 일부 음료용 종이팩에 사용하기 시작한 미표백 펄프를 사용한 종이팩은 화장지의 품질을 저하시키기 때문에 재활용이 어려운 재 질․구조로 설정하였다. 하지만 유럽과 같이 화장지 이외의 재생 제품을 생산하는 나라에서는 미표백 펄프를 사용한 종이팩도 재활용에 적합한 품목으로 지정하여 재활용하고 있다. 두유 등의 장기보존 음료에 사용되는 알루미늄이 첩합된 종이팩 은 알루미늄이 화장지 제조에 혼입되면 문제를 일으키기 때문에 재활용 업체에서

는 알루미늄이 첩합된 종이팩은 일반 종이팩과 사전에 분리해 줄 것을 수거 업체 에 요청하기 때문에 조건부 적합으로 설정하였다.

일본에서 많이 사용하고 있는 실리카증착 투명필름 차단재 사용 종이팩은 알루미 늄과 같이 재활용에 문제를 일으키지 않기 때문에 재활용에 적합하지만 투자를 위해서는 의무생산자의 부담이 클 것으로 판단된다.

【표 3-18】종이팩 재활용 가이드라인

적 합

재질․구조

사용

가능

○

조건부

적  합

사용 자제

부적합

사용 불가

몸체

표백펄프

알루미늄 첩합 미표백 펄프

실리카 증착 등 투명필름 차단재

PE 스트로우 플라스틱 성형 구조물

○

○

차단재

○

○

잡자재

○

마) 플라스틱 패키징 재활용 가이드라인

플라스틱 패키징은 PE, PP, PS, PET 용기류, PSP, 단일재질 필름류, 복합재질 필 름 및 용기류로 구분되며 각각의 재질 및 형태별 가이드라인을 설정하였다.

- PE 용기류(병, 튜브, 통 등) 재활용 가이드라인

PE 용기류의 재활용이 용이한 재질․구조 설계 개선 가이드라인은 【표 3-19】 와 같다.

몸체의 경우 용기의 재질인 PE가 적합 항목이다. 검정색 용기의 경우 자동화된 광학 선별기에서 빛을 흡수하여 오작동이 일어날 수 있으므로 의무생산자로 하여 금 향후 사용을 자제하도록 조건부 적합으로 설정하였다. 공중합 또는 인서트 성 형 제품은 물리적으로 분리가 어렵고, 분해성․붕괴성 재질, 탈크 혼입재질, 실리 콘 등은 분해, 붕괴 등이 일어나 재생 제품의 품질에 크게 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

【표 3-19】PE 용기류 재활용 가이드라인

재질․구조

PE

적 합	조건부 적	합

사용	사용

가능	자제

○

부적합

사용 불가

재질	기타 재질의 공중합 또는 인서트성형	○

몸체	분해성·붕괴성 재질, 탈크 혼입재질, 실리콘	○

검정색 이외의 색상	○

색상

검정색	○

몸체와 동일 재질	○

라벨

마개 라이너 리드씰

비중 1이상의 몸체와 쉽게 분리되는 플라스틱 라벨	○ PE 인몰드 라벨	○

PP	○

PE 이외의 올레핀계 인몰드 라벨	○

비중 1미만의 몸체와 이종재질의 플라스틱 라벨	○ PVC, 종이, 알루미늄 박	○

기타 올레핀계 이외의 재질이 포함된 인몰드 라벨	○

재활용 공정에서 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 라벨	○

몸체와 동일재질	○

PP(몸체 무게의 10% 이하)	○ EVA 라이너	○

PP(몸체 무게의 10% 초과)	○

몸체와 쉽게 분리되는 플라스틱 라이너 또는 리드씰	○

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질	○

PU, 코르크, 종이, 금속, 실리콘	○

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 마개, 라이너 또는 리드씰	○

몸체와 동일 재질	○

PP(몸체 무게의 10% 이하)	○

잡자재

PP(몸체 무게의 10% 초과)	○

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질	○

금속, PS, PU, PA, PC, PMMA, 종이, 실리콘	○

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자재	○

마개, 라이너, 리드씰의 경우 몸체와 동일 재질인 PE와 EVA는 사용 가능하고 몸 체 무게 대비 10% 이하의 중량을 갖는 PP 등은 PE와 섞이더라도 큰 영향이 없 기 때문에 역시 적합으로 설정하였다. 몸체 무게 대비 10%를 넘는 중량을 갖는 PP 등은 소량이 혼입되는 경우는 무방하나, 다량 혼입 시 재생제품의 품질에 영 향을 미치기 때문에 조건부 적합으로 설정하였고 몸체와 쉽게 분리되는 플라스틱 라이너 또는 리드씰은 소비자가 별도로 분리배출하지 않으면 재활용 공정에서는 분리가 어렵기 때문에 역시 조건부 적합으로 설정하였다.

PVC는 유해가스를 배출시키고 열경화성 수지는 혼입되면 재생 제품의 품질에 영 향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

분해성·붕괴성 재질은 분해, 붕괴 등이 일어나 재생 제품 품질에 크게 영향을 미 치고 PU, 코르크, 종이, 금속, 실리콘 등은 이종의 성상이므로 역시 재생 제품의 품질에 영향을 미쳐 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 마개, 라이너 또는 리드씰은 재활용 공정 에서 쉽게 분리되지 않으며, 소량 혼입 시에도 재생제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 역시 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

라벨의 경우 몸체와 동일 재질인 PE를 적합으로 설정하였고 비중 1 이상의 몸체 와 쉽게 분리되는 플라스틱 라벨(슈링크 라벨, 수분리성 점착 라벨 등)은 재활용 공정에서 몸체와 분리되기 때문에 역시 적합으로 설정하였다.

PP 라벨은 소량이 혼입되는 경우는 무방하나, 다량 혼입 시 재생 제품의 품질에 영향을 미치고, PE 이외의 올레핀계 인몰드 라벨은 물리적으로 분리가 어렵고, 다 량 혼입 시 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 조건부 적합으로 설정하였 다. 비중 1 미만의 몸체와 재질이 다른 플라스틱 라벨은 몸체와 라벨이 비중 차에 의해 분리가 되지 않고, PVC, 종이, 금속혼입 라벨은 비중 차에 의한 분리가 어 렵고, 유동성이 없어 재생 제품의 품질에 크게 영향을 미치며, 기타 올레핀계 이 외의 재질이 포함된 인몰드 라벨은 물리적으로 분리가 어렵고, 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미치며, 재활용 공정에서 쉽게 분리되지 않는 몸체와 이종재질의 라벨도 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

잡자재의 경우 마개, 라벨 등과 같이 PE, 몸체 무게 대비 10% 이하의 중량을 갖 는 PP를 적합으로 설정하였다. 몸체 무게 대비 10%를 넘는 중량을 갖는 PP는 조

건부 적합으로 설정하였다. PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질, 금속, PS, PU, PA, PC, PMMA, 종이, 실리콘, 몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자 재 등은 라벨, 마개 등의 경우와 같은 이유로 재활용이 어려운 재질․구조로 설정 하였다.

- PP 용기류(병, 통, 컵, 트레이 등) 재활용 가이드라인

PP 용기류의 재활용이 용이한 재질․구조 설계 개선 가이드라인은 【표 3-20】 과 같다.

【표 3-20】PP 용기류 재활용 가이드라인

재질․구조

PP

적 합	조건부 적	합

사용	사용

가능	자제

○

부적합

사용 불가

재질	기타 재질의 공중합 또는 인서트성형	○

몸체	분해성·붕괴성 재질, 탈크 혼입재질, 실리콘	○

색상	검정색 이외의 색상	○

검정색	○

몸체와 동일 재질	○

라벨

마개 라이너 리드씰

잡자재

비중 1이상의 몸체와 쉽게 분리되는 플라스틱 라벨	○ PP 인몰드 라벨	○

PE	○

PP 이외의 올레핀계의 인몰드 라벨	○

비중 1미만의 몸체와 이종재질의 플라스틱 라벨	○ PVC, 종이, 알루미늄 박	○

기타 올레핀계 이외의 재질이 포함된 인몰드 라벨	○

재활용 공정에서 쉽게 분리되지 않는 라벨	○

몸체와 동일재질	○

PE	○

몸체와 쉽게 분리되는 플라스틱 라이너 또는 리드씰	○

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질	○

PU, 코르크, 종이, 금속, 실리콘	○

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 마개, 라이너 또는 리드씰	○

몸체와 동일 재질	○

PE	○

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질	○

금속, PS, PU, PA, PC, PMMA, 종이, 실리콘	○

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자재	○

몸체의 경우 용기의 재질인 PP가 적합 항목이다. 검정색 용기의 경우 자동화된 광학 선별기에서 빛을 흡수하여 오작동이 일어날 수 있으므로 의무생산자로 하여 금 향후 사용을 자제하도록 조건부 적합으로 설정하였다. 공중합 또는 인서트 성

형 제품은 물리적으로 분리가 어렵고, 분해성․붕괴성 재질, 탈크 혼입재질, 실리 콘 등은 분해, 붕괴 등이 일어나 재생 제품의 품질에 크게 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

마개, 뚜껑, 라이너, 리드씰의 경우 몸체와 동일 재질인 PP만 사용 가능하다. PE 재질은 소량이 혼입되는 경우는 무방하나, 다량 혼입 시 재생제품의 품질에 영향 을 미치기 때문에 조건부 적합으로 설정하였고 몸체와 쉽게 분리되는 플라스틱 라이너 또는 리드씰은 소비자가 별도로 분리배출하지 않으면 재활용 공정에서는 분리가 어렵기 때문에 역시 조건부 적합으로 설정하였다. PVC는 유해가스를 배 출시키고 열경화성 수지는 혼입되면 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다. 분해성·붕괴성 재질은 분해, 붕괴 등 이 일어나 재생 제품 품질에 크게 영향을 미치고 PU, 코르크, 종이, 금속, 실리콘 등은 이종의 성상이므로 역시 재생 제품의 품질에 영향을 미쳐 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다. 몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 마개, 라이너 또는 리드씰은 재활용 공정에서 쉽게 분리되지 않으며, 소량 혼입 시에도 재생 제 품의 품질에 영향을 미치기 때문에 역시 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였 다.

라벨의 경우 몸체와 동일 재질인 PP 라벨과 PP 인몰드 라벨은 적합으로 설정하 였고 비중 1 이상의 몸체와 쉽게 분리되는 플라스틱 라벨(슈링크 라벨, 수분리성 점착 라벨 등)은 재활용 공정에서 몸체와 분리되기 때문에 역시 적합으로 설정하 였다. PE 라벨은 소량이 혼입되는 경우는 무방하나, 다량 혼입 시 재생 제품의 품 질에 영향을 미치고, PP 이외의 올레핀계 인몰드 라벨은 물리적으로 분리가 어렵 고, 다량 혼입 시 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 조건부 적합으로 설 정하였다. 비중 1 미만의 몸체와 재질이 다른 플라스틱 라벨은 몸체와 라벨이 비 중 차에 의해 분리가 되지 않고, PVC, 종이, 금속혼입 라벨은 비중 차에 의한 분 리가 어렵고, 유동성이 없어 재생 제품의 품질에 크게 영향을 미치며, 기타 올레 핀계 이외의 재질이 포함된 인몰드 라벨은 물리적으로 분리가 어렵고, 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미치며, 재활용 공정에서 쉽게 분리되지 않는 기타 재질의 라벨도 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

잡자재의 경우 마개, 라벨 등과 같이 PP를 적합으로 설정하였고 PE는 소량이 혼 입되는 경우 무방하나 다량 혼입 시 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 조건부 적합으로 설정하였다. PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질, 금속, PS,

PU, PA, PC, PMMA, 종이, 실리콘, 몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자 재 등은 라벨, 마개 등의 경우와 같은 이유로 재활용이 어려운 재질․구조로 설정 하였다.

- PS 용기류(병, 통, 컵, 트레이 등) 재활용 가이드라인

【표 3-21】PS 용기류 재활용 가이드라인

적 합

재질․구조

사용

가능

○

조건부

적	합

사용 자제

부적합

사용

불가

몸체

PS

기타 재질의 공중합 또는 인서트성형 분해성·붕괴성 재질, 탈크 혼입재질, 실리콘 몸체와 동일 재질

몸체와 이종재질 몸체와 동일재질 PE, PP

몸체와 쉽게 분리되는 이종재질의 플라스틱 라이너 또는 리드씰

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질

PU, 종이, 금속, 실리콘

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 마개, 라이너 또는 리드씰

몸체와 동일 재질

PE 스트로우

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질 금속, PS, PU, PA, PC, PMMA, 종이, 실리콘

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자재

○

○

○

라벨

○

○

○

마개

○

라이너

○

리드씰

○

○

○

○

잡자재

○

○

○

몸체의 경우 용기의 재질인 PS가 적합 항목이다. 공중합 또는 인서트 성형 제품 은 물리적으로 분리가 어렵고, 분해성․붕괴성 재질, 탈크 혼입재질, 실리콘 등은 분해, 붕괴 등이 일어나 재생 제품의 품질에 크게 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

마개, 뚜껑, 라이너, 리드씰의 경우 몸체와 동일 재질인 PS만 사용 가능하다. PE, PP 재질, 몸체와 쉽게 분리되는 플라스틱 라이너 또는 리드씰은 소비자가 별도로 분리배출하지 않으면 재활용 공정에서는 분리가 어렵기 때문에 조건부 적합으로 설정하였다. PVC는 유해가스를 배출시키고 열경화성 수지는 혼입되면 재생 제품 의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다. 분해 성·붕괴성 재질은 분해, 붕괴 등이 일어나 재생 제품 품질에 크게 영향을 미치고 PU, 코르크, 종이, 금속, 실리콘 등은 이종의 성상이므로 역시 재생 제품의 품질 에 영향을 미쳐 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다. 몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 마개, 라이너 또는 리드씰은 재활용 공정에서 쉽게 분리되지 않 으며, 소량 혼입 시에도 재생제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 역시 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

라벨의 경우 몸체와 동일 재질인 PS 라벨은 적합으로 설정하였고 PS 이외의 재 질은 몸체와 이종의 성상이므로 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활 용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

잡자재의 경우 몸체와 동일재질인 PS와 내용물을 섭취하기 위해 붙어 있으나 음 용 시 소비자가 분리하여 사용하기 때문에 적합으로 설정하였다. PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질, 금속, PS, PU, PA, PC, PMMA, 종이, 실리콘, 몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자재 등은 라벨, 마개 등의 경우와 같은 이유로 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

- PET 용기류(통, 컵, 트레이, 케이스 등) 재활용 가이드라인

몸체의 경우 용기의 재질인 PET가 적합 항목이다. PET 이외의 재질의 공중합 또는 인서트 성형 제품은 물리적으로 분리가 어려워 재활용이 어려운 재질․구조 로 설정하였다.

【표 3-22】PET 용기류 재활용 가이드라인

적 합

조건부

적	합

사용 자제

부적합

재질․구조

사용

가능

○

사용

불가

몸체

라벨

PET

PET 이외 재질의 공중합 또는 인서트 성형 비중 1이하의 슈링크 라벨

직접 인쇄, PET 슈링크 라벨 PVC, 종이, 알루미늄박 라벨 몸체와 동일재질

몸체와 쉽게 분리되는 뚜껑, 리드씰 몸체와 쉽게 분리되지 않는 뚜껑, 리드씰 몸체와 동일 재질

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질

금속, PS, PU, PA, PC, PMMA, 종이, 실리콘

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자재

○

○

○

○

뚜껑

○

○

리드씰

○

○

잡자재

○

○

○

뚜껑, 리드씰의 경우 몸체와 동일 재질인 PET만 사용 가능하다. 몸체와 쉽게 분 리되는 뚜껑, 리드씰은 소비자가 별도로 분리배출하지 않으면 재활용 공정에서는 분리가 어렵기 때문에 조건부 적합으로 설정하였다. 몸체와 쉽게 분리되지 않는 뚜껑, 리그씰은 재활용 공정에서 쉽게 분리되지 않으며, 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

라벨의 경우 다른 플라스틱 용기와는 다르게 몸체와 동일 재질인 PET는 고부가 가치를 추구하는 PET 재생 제품의 특성상 몸체와 Grade가 다르기 때문에 적합한 재질이 아니다. 따라서 재활용 공정에서 몸체와 라벨이 수중 분리될 수 있도록 비중 1 이하의 슈링크 라벨을 적합 항목으로 설정하였다. 직접인쇄는 잉크 성분이 재생 제품에 남아 품질이 떨어지고 PET 슈링크 라벨은 용기와 비중 차에 의한 분리가 어려워 역시 재생 제품의 품질에 영향을 미치나 치명적인 품질 저하는 아 니기 때문에 조건부 적합으로 설정하였다. PVC, 종이, 금속혼입 라벨은 비중 차 에 의한 분리가 어렵고, 유동성이 없어 재생 제품의 품질에 크게 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

잡자재의 경우 몸체와 동일재질인 PET가 적합 항목이다. PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질, 금속, PS, PU, PA, PC, PMMA, 종이, 실리콘, 몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자재 등은 다른 용기의 경우와 마찬가지 이유로 재

활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

- 단일재질 필름류 재활용 가이드라인

단일재질 필름류의 재활용이 용이한 재질․구조 설계 개선 가이드라인은 【표 3-23】과 같다.

【표 3-23】단일재질 필름류 재활용 가이드라인

적 합

재질․구조

사용

가능

○

조건부

적  합

사용 자제

부적합

사용

불가

재질

몸체

PE, PP

PE, PP 이외의 재질 무색

유색

몸체와 동일 재질

○

○

색상

○

○

라벨

몸체와 쉽게 분리되는 이종재질

직접인쇄

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질

PVC, 종이, 알루미늄박 재질 몸체와 동일 재질 몸체와 이종 재질 몸체와 동일 재질 몸체와 이종 재질

○

○

○

○

○

마개

○

○

잡자재

○

몸체의 경우 PE, PP와 같은 올레핀계 재질에 대해서만 재생 제품의 원료로 사용 하기 때문에 PE, PP 재질은 적합하고 그 이외의 재질은 재활용이 어려운 재질․ 구조로 설정하였다. 색상의 경우 무색 투명한 필름이 고부가가치의 재생 제품을 만들 수 있으므로 적합으로 설정하였고 유색 필름은 조건부 적합으로 설정하였다.

마개와 잡자재의 경우 몸체와 동일 재질인 PE, PP만 적합 항목이고 PE, PP 이외 의 재질은 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

라벨의 경우 몸체와 동일 재질인 PE, PP 라벨을 적합으로 설정하였다. 몸체와 쉽 게 분리되는 이종재질은 소비자가 별도로 분리배출하지 않으면 재활용 공정에서 분리가 어려워 조건부 적합으로 설정하였고 직접인쇄의 경우 잉크 성분이 재생 제품에 남아 품질이 떨어지기 때문에 역시 조건부 적합으로 설정하였다. 몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 라벨과 PVC, 종이, 금속혼입 재질은 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

- 복합재질 필름 및 용기류(병, 통, 접시, 트레이 등) 재활용 가이드라인

【표 3-24】복합재질 필름 및 용기류 재활용 가이드라인

적 합

재질․구조

몸체

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 이외의 플라스틱 재질

알루미늄 증착

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질 분리가 어려운 금속성 복합재질

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 이외의 플라스틱 재질 몸체와 분리가 용이한 종이, 알루미늄 박

몸체와 분리가 어려운 종이, 알루미늄 박

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 이외의 플라스틱 재질 몸체와 분리가 용이한 금속성 재질

몸체와 분리가 어려운 금속성 재질 PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질 몸체와 분리가 어려운 금속성 이외의 재질

몸체와 분리가 어려운 금속성 복합재질

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 이외의 플라스틱 재질 몸체와 분리가 용이한 종이, 알루미늄 복합재질

PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질

몸체와 분리가 어려운 종이, 알루미늄 복합재질

사용

가능

○

○

조건부

적 합 사용 자제

부적합

사용 불가

○

○

○

라벨

○

○

○

○

마개

○

○

○

리드씰

○

○

○

잡자재

○

○

○

몸체의 경우 PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 이외의 플라스틱 재질과 알루미 늄 증착 필름은 복합재질을 이용한 재생 제품 제조 시 큰 문제가 없으므로 적합 으로 설정하였다. 하지만 PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질의 경우 PVC

는 유해가스를 배출시키며, 열경화성 수지가 혼입되면 재생 제품의 품질에 영향을 미치고, 분해성·붕괴성 재질은 분해, 붕괴 등이 일어나 재생제품 품질에 크게 영 향을 주기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다. 분리가 어려운 금속 성 복합재질의 경우 금속성 재질은 유동성이 없으므로 물질 재활용을 통한 재생 제품의 품질에 영향을 미치고, 유화 및 RPF에도 잔사가 남아 또 다른 환경오염을 유발할 수 있으므로 역시 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

라벨, 마개, 리드씰, 잡자재의 경우 몸체와 분리가 용이한 종이, 알루미늄을 포함 하는 금속성 재질은 소비자가 별도로 분리배출하지 않으면 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 조건부 적합으로 설정하였고 몸체와 분리가 어려운 종이, 알루미늄을 포함하는 금속성 재질은 몸체의 경우와 마찬가지 이유로 재활용이 어 려운 재질․구조로 설정하였다. PVC, 열경화성 수지, 분해성·붕괴성 재질도 재생 제품 품질에 크게 영향을 주기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

- PSP 재활용 가이드라인

몸체의 경우 용기의 재질인 PS가 적합 항목이다. OPS 라미네이트 필름은 몸체와 쉽게 분리되지 않아 잉크 성분이 재생 제품에 남아 품질이 떨어지는 요인이 되므 로 조건부 적합으로 설정하였다. 분해성․붕괴성 재질, 탈크 혼입재질 등은 분해, 붕괴 등이 일어나 재생 제품의 품질에 크게 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려 운 재질․구조로 설정하였다.

뚜껑, 리드씰의 경우 몸체와 동일 재질인 PS만 사용 가능하다. 몸체와 쉽게 분리 되는 리드씰은 소비자가 별도로 분리배출하지 않으면 재활용 공정에서는 분리가 어렵기 때문에 조건부 적합으로 설정하였다. PVC는 유해가스를 배출시키고, PET 는 PS와 육안으로 구분이 어려워 혼입될 우려가 있으며, 분해성·붕괴성 재질은 분해, 붕괴 등이 일어나 재생 제품 품질에 크게 영향을 미치고, 몸체와 쉽게 분리 되지 않는 뚜껑, 리드씰은 재활용 공정에서 쉽게 분리되지 않으며, 소량 혼입 시 에도 재생제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설 정하였다.

라벨의 경우 몸체와 동일 재질인 PS 라벨은 적합으로 설정하였고 직접인쇄는 잉 크 성분이 재생 제품에 남아 품질이 떨어지지만 품질에 결정적인 영향을 주지는 않고 의무생산자가 사용을 자제해 달라는 의미에서 조건부 적합으로 설정하였다. PS 이외의 재질은 몸체와 이종의 성상이므로 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

잡자재의 경우 몸체와 동일재질인 PS를 적합으로 설정하였다. 컵라면 용기의 이 물질 혼입을 방지하기 위해 사용할 수밖에 없는 방습용 PE, PP 슈링크 필름은 분리가 용이할 경우에 한해서 적합으로 설정하였고, 분리가 어려운 방습용 PE, PP 슈링크 필름의 경우에는 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다. 몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자재 등은 뚜껑, 리드씰 등의 경우와 같은 이유 로 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

【표 3-25】PSP 재활용 가이드라인

적 합

사용 가능

조건부

적	합

사용 자제

부적합

재질․구조

사용

불가

PS

○

몸체

OPS 라미네이트

○

분해성·붕괴성 재질, 탈크 혼입재질

○

몸체와 동일 재질

○

라벨

직접 인쇄

○

몸체와 이종재질

○

몸체와 동일재질

○

뚜껑

몸체와 쉽게 분리되는 리드씰

○

리드씰

PVC, PET, 분해성·붕괴성, 탈크혼입 재질

○

몸체와 쉽게 분리되지 않는 뚜껑, 리드씰

○

몸체와 동일 재질

○

분리가 용이한 방습용 PE, PP 슈링크 필름

○

잡자재

분리가 어려운 방습용 PE, PP 슈링크 필름

○

몸체와 쉽게 분리되지 않는 이종재질의 잡자재

○

- 발포폴리스티렌(EPS) 재활용 가이드라인

몸체의 경우 고부가가치의 재생 제품을 얻기 위해 EPS 백색 재질만 적합하다. 백 색 이외의 색상은 고부가가치의 백색 재생 제품을 만들기 어려워 조건부 적합으 로 설정하였다. 종이, 목재, PP, PE 등의 기타 재질과의 조합은 재활용 공정에서 분리가 어려우며, 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재

활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

【표 3-26】발포폴리스티렌 재활용 가이드라인

적 합

조건부

적	합

사용 자제

부적합

재질․구조

사용

가능

○

사용

불가

재질

EPS

종이, 목재, PP, PE 등의 기타 재질과의 조합 백색

기타 색상

PS(부분인쇄) 직접인쇄(부분인쇄) PS(전면인쇄) 직접인쇄(전면인쇄)

종이 스티커, OPP 등 기타 재질

PS 테이프(부분인쇄) PS 테이프(전면인쇄) PS를 제외한 기타 재질

○

몸체

○

색상

○

○

○

라벨

○

○

○

○

봉함재

○

○

라벨의 경우 PS 라벨을 사용한 부분인쇄와 용기에 부분적으로 직접 인쇄한 경우 재생 제품에 영향을 주지 않기 때문에 적합으로 설정하였고 전면인쇄의 경우 잉 크 성분이 재생 제품에 남아 품질이 떨어지지만 치명적인 영향은 아니기 때문에 조건부 적합으로 설정하였다. 하지만 종이 스티커, OPP 등 기타 재질의 라벨은 재활용 공정에서 분리가 어려우며, 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.

봉함재의 경우 부분 인쇄한 PS 테이프만 적합으로 설정하였고 전면 인쇄한 PS 테이프는 잉크 성분이 재생 제품에 남아 품질이 떨어지지만 치명적인 영향은 아 니기 때문에 조건부 적합으로 설정하였다. PS를 제외한 기타 재질의 봉함재는 재 활용 공정에서 분리가 어려우며 소량 혼입 시에도 재생 제품의 품질에 영향을 미 치기 때문에 재활용이 어려운 재질․구조로 설정하였다.