재활용을 저해하는 물질 관련 국제 기술 보고서 (ISO TR 17098) 가) 적용 범위

이 기술보고서는 패키징의 재활용을 방해하는 성분 또는 물질에 대한 내용을 정

리하여 ISO 18604(물질 재활용에 의한 패키징 회수)의 평가 요구조건을 적용하는 데 도움을 주기 위한 것이다. 이 기술보고서는, 가까운 미래에 관련 기술의 개발 이 이루어지지 않을 것을 전제로 한 상태에서, 재활용 공정을 저해하는 물질 또는 성분, 재활용 제품의 품질에 부정적 영향을 주는 물질 또는 성분에 대한 내용을 명시한다. 이러한 물질 또는 성분의 예는 재활용 공정이 각 나라별로 다르고, 재 활용 관련 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 재활용 물질의 사용처에 따른 문 제 발생 여부에 따라 검증된다.

나) 고려 요소

재활용을 저해하는 물질과 성분들의 예를 제공하기 위해서는 다음과 같은 많은 사안들이 고려되어야 한다.

- 패키징재에 사용되는 주요 물질을 포함하여 패키징(또는 패키징 구성 요 소)의 특정 성분

- 패키징재의 형태, 색깔, 부피, 무게, 치수와 같은 패키징재의 물성

- 수거 체계에서의 패키징재 혼합물

- 패키징재 기능 종료 후 이용할 수 있는 분리․수거와 재활용 공정

- 패키징재 사용 후 또는 분리․수거 공정으로부터 발생하는 패키징재 잔 류물 또는 외부 오염물질, 여기서 오염 물질은 매우 적은 양으로 문제를 일으키지 않아야 함.

- 재활용을 방해하는 성분이나 오염 물질은 재활용 될 물질로부터 쉽게 분 리될 수 있어야 함.

- 사용 후 패키징재로부터 만들어진 새로운 제품의 품질과 기능 등의 세부 사항

다) 재활용을 저해하는 물질 예시

패키징은 다양한 재질 또는 그 조합으로 만들어지고 패키징을 적용할 때 필요한

요구조건에 따라 선택되어진다. 다음의 【표 3-28∼33】은 알루미늄, 유리, 종이, 플라스틱, 철, 목재 등 주요 패키징 재질의 재활용 공정에서 문제를 일으킬 수 있 는 물질과 성분들에 대한 예시와 가이드라인 등을 제공한다. 패키징 재질과 동일 하거나 유사한 물질의 경우도 각각의 패키징 재질별 분리․수거 체계에서 각 재 질별 가이드라인과 동일하게 적용하여 처리할 수 있다.

【표 3-28】알루미늄

설계 기준

구성 성분의 분리 가능성

재활용 공정에 적합한 물질 조성 및 배합

재활용 공정에 부적합한 물질의 허용 범위

분리․수거기준

분리․수거 체계와의 적합성

패키징 구성 물질과 성분

- 뚜껑, 탭, 몸체가 유사한 합금으로 된 음료용, 식품용 캔은 분리할 필 요가 없음.

- 합성용기의 경우 분리․수거 단계

에서 사용자가 원 재료를 분리할 수

있도록 쉽게 분리되어야 함.

- 알루미늄 호일과 같은 반 경성 또는 유연 패키징재는 사용자에 의해 원재 료가 분리될 수 있어야 함.

- 라미네이팅 호일은 물질 재활용 또는 에너지 회수가 가능하도록 특별한

분리․수거 공정을 필요로 함

- 물질 조성은 패키징을 구성하는 주 요 알루미늄 성분과 동일, 즉 유사 합금이어야 함.

- 인쇄 잉크, 도료, 접착제 등의 알루 미늄 이외의 성분은 재활용 공정에 서 쉽게 제거되어야 함.

- 허용 범위는 각각의 재활용 설비와 설계에 따라 결정함.

패키징 외부로부터의 물질과 성분

- 분리․수거 체계에서 배제되거나 재활용 공정에 적합하지 않은 물질

  - 강철, 납, 철, 플라스틱, 종이, 모래

  - 유리, 먼지, 음식 찌꺼기, 그리스

  - 과도한 수분, 기타 이물질

비고

- 알루미늄으로 된 대부분의 경성 또는 반 경성 패키징재는 유사한 합금요소 로 된 단일 재질이므로 폐쇄회로

(캔 대 캔으로 재활용) 재활용과 개 방회로(다른 알루미늄제품으로 재 활용) 재활용이 가능함.

- 알루미늄 이외의 성분은 분리수거 공정 또는 재활용 공정의 투입 시 또는 재활용 공정 중에 효과적으로 제거됨.

- 일반적으로 분리는 열처리를 이용한 알루미늄 분쇄품 수거를 포함함. 이때 라미네이팅 겹을 파괴하고 에 너지 또는 부산물 회수가 가능함.

- 소각로의 바닥에 남은 재로부터 작은 알루미늄 패키징재를 수거하여 재활 용하는 양이 늘어나고 있음. 최적 화된 새로운 소용돌이 분리 기술을 이용하여 매우 작은 알루미늄까지 수거가 가능함.

비고

납을 포함하는 합금 요소로 만든 것은 알 루미늄 패키징재가 아님. 음료 캔의 내부 에서 발견되는 다량의 납은 캔의 무게를 무겁게 하여 무게 단위로 판매하는 수거품

의 가격을 높일 수 있음. 하지만 규정된 베일이 아니거나 ×-ray 검사를 통해 납이 발견되면 수거 센터에서 배제됨.

【표 3-29】유리

설계 기준

구성 성분의 분리 가능성

패키징 구성 물질과 성분

- 사용자가 유리 패키징의 원재료를 얻을 수 있도록 뚜껑, 캡슐들이 쉽게 분리가 되어야 함.

- 종이, 플라스틱, 알루미늄 호일 등 으로 된 라벨은 재활용 공정에 적 합하여야 함.

- 유리 패키징와 함께 사용되는 무기 질 전자 부품이나 장치들이 재활용 에 앞서 유리용기로부터 쉽게 분리 될 수 있어야 함.

비고

- 유리 용기 업계에서는 고품질의 파 유리를 최대한 얻는 것이 가장 중 요한 요소임.

- 1993년 EU에서는 납을 포함하는 뚜껑의 사용을 금지함.

재활용 공정에 ○ 라벨 등에 적용되는 인쇄나 접착제 ○ 유리 이외의 성분은 파유리 공정에

적합한 물질 조성 및 배합

재활용 공정에 부적합한 물질의 허용 범위

성분 또는 고분자 코팅제는 재활용

공정에 적합하여야 함.

- 가공 파유리 불순물 허용수준 불순물	허용수준

돌, 세라믹, 도자기	<50g/t

자기금속	<5g/t

비자기금속	<5g/t

유기적질	<500g/t

플라스틱	<100g/t

입자 크기	>5cm	0%

<0.5cm	ma× 5%

수분	<3%

- 파유리 성분

색깔	녹색	 호박색	 무색 녹색	>85%	<5%	<10%

호박색	<10%	>82%	<8%

무색	<1%	<1%	>98%

혼합	국가별 기준에 따름

- 가공되지 않은 파유리

  - 벌크 밀도 : <700 kg/㎥

  - 유리 용기 : 최소 함유량 98%

  - 세라믹, 도기, 돌(최대 함유량)

<10mm,  <100g/t, 총 2500g/t

  - 첨가되어서는 안 될 물질 다음 페이지 표 2 참조

서 효과적으로 제거되어야 함.

(세라믹, 자기, 특정 플라스틱 접착 라벨은 제외)

- 이러한 물질이나 성분은 패키징재 에

포함되어 있거나 또는 패키징 외부 로부터 유래된 것 임.

이 가이드라인의 허용 범위는 참고 수준이며 향후 계속 검토하여야 하고 각 나라의 파유리 공급자와 사용자 사이의 계약사항으로 협상 가능한 내용임. 지역적 조건과 기술수준으로 인해 이 허용 범위는 차이가 있을 수 있음.

【표 3-29】유리(계속)

분리․수거기준	패키징 외부로부터의 물질과 성분

비고

- 가공되지 않은 파유리에 의도적으로 ○ 이 리스트는 참고 사항이며 향후

첨가 되어서는 안 될 물질	계속 검토하여야 함.

분리․수거

체계와의

적합성

- 유리 형태

․ 스크린 유리(TV, 컴퓨터 등)

․ 납 수정 식기류

․ 시트 유리

․ 유리선

․ 코팅 유리

․ 모든 형태의 유리 세라믹

(예 : 조리 기구 등)

․ 차 방풍유리, 뒤 창문

․ 거울

․ 램프 유리(전구, 형광등 등)

․ 붕규산 유리(오븐 용기 등)

․ 시험실 유리

․ 의약품용 앰플 유리

․ 석영 유리

․ 유백색 유리

․ 광학 유리

- 그 밖의 다른 물질

․ 내화 물질(알루미늄, 지르코늄, 베어링, 아크롬산염)

․ 용광로 테이핑 잔유물

․ 질그릇, 세라믹, 도기, 돌,

콘크리트

․ 뚜껑, 납 캡슐, 금속

․ 유기 물질(음식쓰레기 제외)

․ 매니큐어 제거물질 함유 유리

․ 광화학 잔유물 함유 유리

․ 임상 스레기 물질

․ 비 유리 패키징 물질

【표 3-30】종이와 판지

설계 기준

패키징 구성 물질과 성분	비고

- 접착 테이프, RFID 태그, 금속 봉함,

잠금재, 비종이 라벨, 다양한 패키 ○ 이러한 성분들은 크기가 크기 때문

징	에 초기 재 펄프화 공정 또는 펄프

구성 성분의

분리 가능성

재활용 공정에 적합한 물질 조성 및 배합

재활용 공정에 부적합한 물질의 허용 범위

분리․수거기준

부속품 등의 종이 이외의 성분은 재활용 공정에 앞서 일반적으로 제 거되지 않음.

- 쉽게 분리가 되는 물질을 함유한 종이나 판지의 특정 조합은 차단 장비 성능을 제한할 수 있음. 이러한 물질을 섬유로부터 분리하기 위해 추가 공정이 필요할 수 있음.

- 부적합 물질에 대한 가이드라인과 리스트는 국제 표준, 국가 표준, 산 업 표준 등에서 확인 가능함. 그러 나 사용되는 설비의 특징이 각기 다르고 2차 섬유 제품에 대한 범위 가 넓기 때문에 개별 재활용 공정 에서 허용 범위 설정이 바람직함. 패키징 외부로부터의 물질과 성분

의 초기 차단망에서 효과적으로 분

리될 수 있음. 일반적으로 이러한 성분들은 제지공정에 방해를 줄 정 도로 작게 분해되지 않음.

- 펄프로부터 플라스틱 라미네이션을 쉽게 분리할 수 있는 기술이 폭넓 게 이용됨에 따라 플라스틱 코팅된 대용량의 종이나 판지는 효율적으 로 재활용이 가능함. 왁스 물질 제 거와 같은 분산 기술이 펄프 제조 공정의 일부로 사용될 수 있음. 이러한 분산 기술은 여러 분야에서 활용되고 있지만 파라핀 종이 재활 용에서는 문제가 될 수 있음.

- 재활용 공정과 요구조건이 각기 다 르기 때문에 잘 조직된 수거 체계 내에서만 일반 가이드라인 적용이 가능함.

비고

- 종이와 판지는 의도하지 않게 유입 ○ 가이드라인이나 표준은 종이와 판

된 패키징 이외의 물질을 포함할 수 있음. 제품과 직접 접촉하는 종이

와 판지 패키징재는 제품의 잔류물

지의 공급과 구매를 위해 산업계나 협회에서 사용가능하도록 설계됨.

을 포함할 수 있음. 이러한 물질이 어떤 ○ 부적합으로 명시된 물질에 대해서

경우에는 재활용을 방해할 수 있음.

- 패키징재가 아닌 다음의 물질 목록 은 분리 수거 체계에서 의도적이지 않

는 재활용 공정에서 효율적으로 차 단하거나 제거되어야 함.

분리․수거	게 유입된 것으로 재활용을 방해할 ○ 종이와 유리의 혼합물은 종이와 판

체계와의

적합성

수 있음. 따라서 종이와 판지의 분리

수거 체계의 적절한 설계가 매우 중요함.

- 유리, 유리 조각(유리섬유 종이 포함)

- 돌, 모래, 목재, 금속

- 섬유, 부직물, 플라스틱

- 오일, 그리스, 왁스, 음식물 쓰레기 회수된 종이와 판지의 세부 조항은 공급자와 사용자 사이의 계약사항으 로 협상 가능한 내용임.

지 기계의 손상을 초래할 수 있음.

【표 3-31】플라스틱

설계 기준	패키징 구성 물질과 성분	비고

  - 경질, 연질 플라스틱 패키징재는 기

계적 재활용을 목적으로 사용자에 의해 분리가 되어야 함.

- 일반적으로 종이 라벨의 경우 재활 용 준비 과정에서 분리 될 수 있도록 용매 접착제를 사용하지 않도록 함. 그러나 위험물 패키징에 부착된 라

벨

  - 비중이 비슷한 다른 플라스틱 재질 로 된 마개, 라벨, 슬리브 등과 같 은 성분은 사용자에 의해 또는 재 활용 공정에서 쉽게 제거되어야 함.

은 분리되지 않고 지속적으로 부착 되어 있어야 함.

- 플라스틱과 다른 물질들의 비중 분리 기술이 폭넓게 활용되고 있어 패키

구성 성분의	징

분리 가능성 ○ 라벨과 슬리브 등은 페트와 폴리올

레핀과 같이 비중에 의해 쉽게 분리

될 수 있는 재질을 사용하도록 함.

  - 뚜껑과 라벨과 같은 부속품은 재활 용 공정 중에 플라스틱 병으로부터 쉽게 분리가 될 수 있어야 함.

  - PE 또는 PP 뚜껑은 재생 업체에서 분리 수거될 수 있도록 병에 부착 되어 있어야 함.

구성 성분의 재질 선택은 이런 원 리를 활용하여야 함.

재활용 공정에 적합한 물질 조성 및 배합

- 다른 재질의 플라스틱간의 첩합, 다른 물질에 박막 형태로 접합된 플라스틱은 전통적인 기계적 물질 재활용의 여러 가지 방법(분쇄, 분 리, 펠렛화)을 적용하기 위해 추가 설비가 필요할 수 있음. 특별한 경 우 한 가지 이상의 물질에 대한 용 해, 침전과 같은 에너지 소비가 작 은 새로운 재활용 기술을 사용할 수 있음.

- 색깔이 다른 같은 형태의 패키징재 는

(검은색과 무색 페트병) 재생 제품 의 생산에 부적합할 수 있음.

- 이러한 물질에 대한 제한은 현재 또는 미래의 패키징재 재활용 기술

을

반영하여 설정함.

- 원료 재활용 기술(모노머 생산, 해 중합 또는 열적 파괴에 의한 다른 화학 물질의 생산 등)의 개발과 환 원제로서 패키징 페기물을 사용하

는

기술로 인해 여러 가지 조합의 포 장재를 사용할 수 있을 것으로 기대됨.

- 병 전면에 라벨을 부착하는 것은 근접 적외선에 불투명하게 인식돼 병의 재질 분류에 에러가 발생할 수 있음.

【표 3-31】플라스틱(계속)

설계 기준	패키징 구성 물질과 성분	비고

  - 기계적 재활용 공정에 투입되는 수 ○ 실제 물질의 허용범위는 수많은 요

재활용 공정에 부적합한

거된 용기의 물질 허용 범위는 다 음과 같음.

- 대상 플라스틱 물질 : 최소 94%

- 기타 플라스틱 : 최대 3～5%

- 불순물 : 최대 3～5%

불순물은 주로 대상 플라스틱 이외 의 물질로부터 유래함.

대상 플라스틱 물질의 최소 비율은 재활용 기술과 경제성에 의존함. 경우에 따라서는 이 한계가 굉장히 낮을 수 있음.

소에 의해 결정됨.

- 패키징 형태와 주요 재질

․ 필름, 병, 금형, 열성형 등

․ PE, PET, PP, PS, PVC 등

- 추가 분류 설비와 세척 설비 등 의 존재 여부와 상관없이 재활용 공정

- 식품용, 울타리용, 쓰레기봉투, 운 송백, 의류용 등 재활용 물질이 사용되는 분야

- 수거물의 플라스틱 함유량을 측정

물질의 허용 ○ 올레핀 원료 재활용 공정에 투입되는 범위	물질의 허용 범위는 다음과 같음.

- 알갱이 크기 : 최대 10mm

- 250㎛미만 알갱이 : 최대 1%

- 수분 : 최대 1%

- 부피 밀도 : 최소 300kg/㎥

- 플라스틱 함유량 : 최소 90%

․ 폴리올레핀 : 최소 70%

․ 기술 플라스틱 : 최대 4%

- 염소 : 최대 2%

- 수분 : 1%

- 연소 잔류물 : 최대 4.5%

․ 금속 : 최대 1%

하는 기술이 개발되었으나 현재 일 시적 순간 측정과 통계 분석에 제 한됨.

- 허용 범위를 확대할 수 있는 기술 이 개발될 것으로 보이지만 재활용 물질 사용의 증가는 재활용품 품질 에 대한 더 높은 표준을 요구할 것 이고 허용 범위를 더욱 엄격히 적 용할 것임.

【표 3-31】플라스틱(계속)

분리․수거기준	패키징 외부로부터의 물질과 성분

비고

- 패키징재의 일부분이 아닌 다음의

물		○  이  리스트는  재활용  공정으로  유입 질  리스트는  분리․수거를  통해  회		되는  플라스틱  패키징  폐기물에서

수된 물질에 우연히 포함될 수 있  발

고 플라스틱 재활용 공정에서 제거 되지 않고 서로 혼합되지 않음.

- 금속

- 유리

- 종이

- 고무, 돌, 흙, 오일, 그리스, 목재, 섬유, 페인트 등 기타물질

- 합성 판지상자 물질, 일회용 기저 귀, 회로판, 전지, 의료폐기물, 주 사기, 분해되지 않는 플라스틱을 발생시키는 특정 화학물질용 포 장재

- 음식, 정원 폐기물, 유해물질 함

유 패키징재와 같은 퇴비화 물질

견될 수 있는 물질의 종류에 대한

가이드임.

분리․수거

체계와의

적합성

- 다음의 물질이나 성분은 패키징재

에

포함되어 있거나 또는 패키징재 외부

로

부터 유래된 것으로 특정 재활용 공정에서 쉽게 재활용이 가능한 플 라스틱과 함께 문제를 일으킬 수 있음.

  - 퇴비화 가능 플라스틱

  - 생분해성 플라스틱

- 위에서 언급한 내용은 가장 일반적인 재활용 기술 즉 기계적 재활용 기술에 대한 적용의 예임. 원료 재활용(화학물질 생성)은 목표 물질에 따라 활용 범위가 더 넓음.

- 비고에서 언급한 내용은 향후 발전 가능한 재활용 기술에 대한 내용임.

【표 3-32】철

설계 기준	패키징 구성 물질과 성분	비고

  - 철제(철/알루미늄) 패키징재의 금 ○ 패키징 설계에 대한 제한은 없음. 속

구성 성분의 분리 가능성

재활용 공정에 적합한 물질 조성 및 배합

성분은 분리할 필요가 없음.

- 유기적 구성 성분(뚜껑, 슬리브)은 우선적으로 사용자가 쉽게 분리할 수 있어야 함.

  - 예를 들어 캔 패키징 설계에서 철 과

알루미늄이 함께 사용되었을 경우 탈 산소제의 작용에 의해 재용해 공정의 효율을 높일 수 있음.

  - 철 성분이 압도적 물질로 남아있기 때문에 유기적(플라스틱 뚜껑, 분사 장치, 종이 라벨, 고분자 코팅제)에 따른 패키징 설계 제한이 없음.

재활용 공정에 부적합한

- 현재 철 스크랩에 대한 국가 표준 또는 업계 표준이 활발히 사용됨.

물질의 허용 ○ EU의 철제 패키징재 스크랩 표준

범위	이

곧 제정될 예정임.

분리․수거기준

패키징 외부로부터의 물질과 성분	비고

- 자기 분리와 스크랩 개선으로 분 리․수거된 패키징재 스크랩의 특

분리․수거 체계와의 적합성

정

수준의 청결을 보장할 수 있음.

- 분리․수거 전에 소비자는 패키징 용

기를 비워야 함.

【표 3-33】목재

설계 기준	패키징 구성 물질과 성분	비고

  - 못(상자와 파렛트)과 스테이플(크레 ○ 재활용 공정의 첫 단계는 목재 포

구성 성분의 분리 가능성

재활용 공정에 적합한 물질 조성 및 배합

이트)은 자기 분리에 의해 분리되 어야 함. 따라서 못과 스테이플은 자성이 있어야 함.

- 목상자는 다음 성분이 초과되어 함 유되지 않아야 함.

원소/화합물 허용치(mg/kg목재) 비소	25

카드뮴	50

크롬	25

구리	40

납	90

수은	25

불소	100

염소	1000

펜타클로로페놀	5

크레오소트	0.5

- 인쇄 잉크는 어떠한 중금속도 함유 하지 않아야 함.

- 패키징재 위에 접착제를 사용한 종 이

장재를 파쇄하는 단계임.

- 파쇄된 목재는 자기 분리공정을 통 과하여야 함.

- 파렛트 풀 시스템을 이용하는 경우 자사 제품을 구분하기 위해 색깔을 칠하는데 주로 투명 페인트를 사용 함. 이러한 페인트는 모두 수용성 이고 중금속을 함유하지 않음

- 크레이트에 사용하는 잉크의 비율 은 전체 패키징재 중량의 1/1000을 넘지 않아야 함.

- 파렛트와 상자에 사용하는 잉크의 양은 무시할 수 있음.

라벨을 붙이는 것은 피하고 목상자에 고정하는 형태의 라벨은 가능함.

  - 자성이 있는 못과 스테이플을 제외 하고 목재 이외의 물질은 사용하지 않음.

재활용 공정에 ○ 종이, 플라스틱 필름, 흙, 콘크리트,

부적합한 물질의 허용 범위

수출용 제품의 허용 범위

분리․수거기준

분리․수거 체계와의 적합성

섬유 등은 분리 되거나 제거되어야 함.

- 사용자에 의한 오염 물질은 물론 중금속 또는 유해물질을 포함하는 어떠한 추가 성분도 남아있지 않아 야 함.

해당국의 규정에 따르며 몇몇 남반구 국가에서는 CCA 처리를 한 목상자 를 요구함.

패키징 외부로부터의 물질과 성분

- 목재는 쉽게 인식할 수 있어야 하 고 재활용을 위해 목재는 오염 물 질이 없어야 함.

- 목재와 자성을 띤 성분 이외의 물 질은 사용하지 않아야 함.

- 플라스틱, 유기 폐기물, 화학적 오 염 물질은 사용하지않아야 함.

이러한 수출용 목상자는 유럽의 재활 용 규정을 저해하지 않음.

비고

- 이 리스트는 목재의 재활용을 저해 하는 물질과 성분에 대한 내용임.